## Slide 1: 薄膜トランジスタの原理と評価 －FETの理論－
東京工業大学
総合研究院
元素戦略MDX研究センター
フロンティア材料研究所
神谷利夫

## Slide 2: 講義の目的
FETとTFTの違いを理解する
FET理論からTFT理論を導出する
Subthreshold領域 飽和領域 の電気特性をFET理論から理解する

## Slide 4
n+ c-Si contact
p- c-Si
チャネル (反転n型)
Substrate bias
nチャネルMOS FET
ソース
thermal SiO2 etc)
電界効果型トランジスタ (FET) の構造
ドレイン
p型Si
NチャネルFET: N+PN+構造によりオフ電流を抑制
ゲート電圧印加によりチャネルを N型に反転、N+NN+構造で電流を流す

## Slide 5
nチャネルMOS FET
FET vs. TFT
n+ c-Si contact
チャネル (反転n型)
Substrate bias
ソース
thermal SiO2 etc)
ドレイン
p型Si
nチャネル酸化物TFT
チャネル (蓄積n型)
ソース
thermal SiO2 etc)
ドレイン
ガラス
チャネル構造: N+PN+
on動作時: N+NN+
off動作: N+P逆接合
と低いIoff
チャネル構造: NN-N (MN-M)
on動作時: NN-N (MNM)
off動作: チャネルの低いIoff

## Slide 6: チャネル内のキャリア密度
想定構造:
150 nm-thick a-SiO2 gate insulator
Vg – Vth = 5 V
Nmax = 8x1011 cm-2, 蓄積層の厚さ 10 nm => 最大誘起キャリア密度 Nmax = 8x1017 cm-3
Nチャネル c-Si FET:
c-Si (Eg = 1.12 eV) の真性キャリア密度: Ni ~1010 cm-3: on/off比 最大で8桁程度
c-Siの場合十分なon/off比が取れないので、channelをp型、source/drainをn型にする
・ off電流を下げる ・ ホール電流が流れないようにする
p型: EF,I – EF,p = 0.4 eV (EF,p – EV = 0.16 eV): Ne,p = 102 cm-3。オフ電流を落とせる
Nチャネル： 酸化物TFT:
ZnO (Eg = 3.4 eV) の真性キャリア密度: Ni ~ 3x10-10 cm-3
EC – EF,n = 0.56 eV でc-Siと同じキャリア密度
実際にはもっとEF,nを深くできる => Ioff <10-20 A/μm(ゲート幅) の報告あり
source/drainはohmic接触のまま on/off比を上げられる

## Slide 7: 注: FETとTFTのモデルの違い
N型動作の場合
FET: 半導体はP-、動作時 (反転状態) でチャネルに自由電子を誘起
空乏状態 : チャネルは正孔が空乏化
フラットバンド状態 : チャネルは P-
弱反転状態 : チャネルは 正孔が空乏化、少数の自由電子を誘起 印加に伴い も変化。 自由電子濃度はで変化 ()
SS はNA (アクセプター型欠陥) ＋電子トラップやイオン化ドナー で決まる
強反転状態 : チャネルは 正孔が空乏化、蓄積層 (反転層) 形成により自由電子を誘起
印加に伴い蓄積層を形成するが、の変化は小さい。
自由電子濃度はで変化
TFT: 半導体は真性あるいはN-、動作時 (蓄積状態) でチャネルに自由電子を誘起
正孔の空乏層は無い (NA = 0, Wp = 0)
空乏状態 : チャネルは電子が空乏化
フラットバンド状態 : チャネルは 真性あるいはN-
弱蓄積状態 : チャネルは少数の自由電子を誘起。はFETと同じ
SS は電子トラップやイオン化ドナー で決まる
強蓄積状態 : チャネルは多数の自由電子を誘起。はFETと同じ 印加に伴い蓄積層を形成するが、の変化は小さい。
自由電子濃度はで変化

## Slide 8: N型FETのチャネル構造: NPN接合
バイポーラ NPN型トランジスタ: P層 (ベース) 全体を直接バイアス 電流はP層全体を流れる
NチャネルFET : ゲート容量を介してP層をバイアス、N型へ反転
電流はゲート界面近傍のみを流れる
柴田直、半導体デバイス入門 (数理工学社)

## Slide 9: FET: 蓄積層のでき方
VGS > 0, VDS > 0を印加
柴田直、半導体デバイス入門 (数理工学社)
自由キャリアは
半導体表面のみに
誘起

## Slide 10: MIS構造のバンドアライメント
非接触時
真空準位が共通
接触時
電子移動ができない場合
接触時
電子移動が可能であれば
熱平衡でフェルミ準位が共通
柴田直、半導体デバイス入門 (数理工学社)

## Slide 11: MIS構造のバンドアライメント
・ ゲート電圧を正にとる
図の縦軸は電子のエネルギー、電位とは符号が逆
: 表面ポテンシャル
(ダウンベンディングを正にとる)
: P層空乏化 (TFT: N層空乏化)
: フラットバンド (フラットバンド)
: P層空乏化 (弱蓄積状態)
: 反転 (蓄積状態) (蓄積状態)
フラットバンドにするには
を印加する
ゲート金属
半導体
: 金属の仕事関数
: 半導体の仕事関数
柴田直、半導体デバイス入門 (数理工学社)

## Slide 12
チャネル中の電位
gate
– – – – – – – – – – –
source
drain
VD = VDS = VDS（L)
VS = 0
VG = VGS
電位分布
VGS
高VDS
x from source
Vch(x) = VGS – VFB – VDS(x)
低VDS ~ 0
x = 0
位置xで、ゲート絶縁体とチャネル に Vch(x) の電圧が印加されている
VFB: フラットバンドポテンシャル
VDS << VGSの場合は、チャネル内の電圧はほぼ一定とみなせる
x = L
注: チャネル抵抗は一様である (IDS(x)が直線的に変化) と単純化した図
Notes: 12

## Slide 13: 半導体中の電荷: 空乏層
を考える。空乏層内の電位分布: 空乏層内の過剰電荷をとする
Poisson方程式:
空乏層幅を W とすると、
(空乏層が形成される方向を正の にとっている)
空乏層内の総電荷 :
ゲート電極上の電荷:
(空乏層が形成される方向を正の にとっている)

## Slide 14: 半導体中の電荷: 蓄積層 (反転状態)
空乏状態 から
() を大きくしていくと、 になり自由電子が誘起される (反転状態)。
基板のホール濃度と表面の誘起電子濃度が等しい条件:
: p層で、真性フェルミ準位から測ったFermi準位。
NチャネルSi MOS FET (P型Si) の場合、 ~ 0.7 – 0.8 eV
の時 ()、敷値電圧は
この時の空乏層幅を最大空乏層幅 と呼ぶ

## Slide 15: 半導体中の電荷: 蓄積層 (強反転状態)
半導体表面に蓄積層が形成され、 電子濃度 が誘起された状態
=>

## Slide 16
Subthreshold特性 (弱反転状態)
チャネル z 方向の表面ポテンシャル (VDS<<VGSとして) はx方向に一定とする)
= : 空乏層容量 空乏層幅:
表面電子濃度 (: 半導体基板の正孔濃度)
,
濃度勾配による拡散電流
: 蓄積層の厚さ。内で電荷密度は一定と仮定
Notes: 16

## Slide 17
Subthreshold特性 (弱反転状態)
NチャネルTFTの場合、 をEFにおける電子トラップ容量で置き換える
Notes: 17

## Slide 18: 強反転状態の電気特性
さらにVGSを上げると、半導体表面に蓄積層が形成され、
電子濃度 が誘起される
x=0 から x=L まで積分。電流連続の条件から J はxに依存しないので、 を考慮し、

## Slide 19: 強反転状態の電気特性： TFTの場合
N型TFTのチャネルは真性あるいはN-。
: Sahの式

## Slide 20: 強反転状態の電気特性： FETの近似
のとき、
: Sahの式
は p型基板のFermi準位 (真性Fermi準位基準) 程度なので、
一般に でしか成立しない。
しかし、広く使われている

## Slide 21: Gradual channel近似の別の導出
チャネルの水平位置 x における自由キャリア電荷密度
x ~ dx の抵抗
x ~ dx の電位差
x における電荷密度
として、
x = 0 ~ L で積分
Vg = 10V
9V
8V
7V
6V
5V
4V
3V
2V
90
IDS / A
80
70
60
50
40
30
20
10
0
VDS / V

## Slide 22: : TFTの場合
蓄積状態の関係
J は x に依存しない
TFTの場合:
から
境界条件: ,
x で積分:
境界条件を確認:

## Slide 23
飽和領域: IDSがほぼ一定になる
gate
– – – – – – – – – – –
source
drain
VD = VDS
VS = 0
VG = VGS
電位分布
VGS
VDS
x from source
VGI(x) = VGS – Vth – VDS(x)
負のVGI(x): 空乏化、高抵抗 (ピンチオフ領域)
VDS – Vp の電位がかかっている
蓄積層、低抵抗
(チャネル領域)
電位差はほぼ Vp で変わらない。 => ドレイン端の空乏層幅が無視できれば IDS も変わらない: ピンチオフ
注: チャネル抵抗は一様である (IDS(x)が直線的に変化) と単純化した図
Notes: 23

## Slide 24: 飽和領域: ピンチオフ電圧
を増加させていくと、 となる状態がチャネル内に現れる。 その最低電圧を (ピンチオフ電圧) とする。
(ピンチオフが生じた時のドレイン端の表面ポテンシャル)
から
飽和電流は次式から計算できるが、複雑

## Slide 25: 飽和領域 (簡略化した式)
の最大値からピンチオフ電圧を求める:
ピンチオフ電圧
飽和電流

## Slide 26: 飽和領域: TFTの場合
:

## Slide 27: , , : 蓄積層 (強反転状態)
z方向 (ゲート絶縁体/半導体 界面 から半導体の深さ方向) の電位:
(簡単のため、xは変数からはずしておく）
FETでは通常、蓄積状態でも縮退に入らないことに注意
電子濃度:
正孔濃度:
過剰電荷
の時:
Poisson方程式

## Slide 28: , , : 蓄積層 (強反転状態)
Poisson方程式
を両辺に掛けてzで積分

## Slide 29: , , : 蓄積層 (強反転状態)
符号の±は < 0, > 0に対応

## Slide 30: fet.py
> python fet.py --model=fet
> python fet.py --model=tft
EC : 1.12 eV
EV : 0.0 eV
EFi : 0.56 eV
psi_S: 0.2 eV
psi_M: 0.5 eV
phi_F: 0.36 eV
NA : 1e+16 cm-3
Cg : 0.000345 F/m^2
VFB : 0.3 eV

## Slide 31: Webアプリ
http://d2mate.mdxes.iir.isct.ac.jp/D2MatE/D2MatE_programs.html?page=webapps
FET simulator

## Slide 32: a-IGZO TFT CGS – VGS (perl)

## Slide 33: N-type MIS構造のC-V特性
Vox
Vs

## Slide 34: MIS構造のC-V特性
蓄積・空乏層容量（蓄積状態、LF反転状態)
空乏層容量 (反転状態、Vs<0, HF)
V ~ 0での展開式

## Slide 35: N型MIS構造のC-V特性
蓄積 領域
反転 領域
空乏領域
低周波数
高周波数
T=300K
S=0.3mm2
dox=100 nm
r(ox)=3.9
Cox=116 F
ds=100 nm
r(s)=3.5
Cs=0.59 F
Eg=3 eV
ND=1012 cm-3
VFB=-0.6 eV