## Slide 1: 半導体物理－基礎
東京工業大学
総合研究院
元素戦略MDX研究センター
フロンティア材料研究所
神谷利夫

## Slide 2: 講義の目的
半導体物性の計算に必要な方程式を理解する
有効質量近似
Poisson方程式
電荷中性条件
電流連続条件
Fermi-Dirac分布
ドリフト電流と拡散電流

## Slide 3: 有効質量近似・有効媒質近似
Blochの定理: 完全な3次元周期ポテンシャルの中では、
電子の波数ベクトル k 透過率が良い量子数となり、 固有エネルギー E(k) をもつ 固有状態: 透過率100%、散乱を受けない => 真空中の電子と同様に扱える
有効質量 me* と電荷 -|e| を持つ粒子が誘電率の均質媒質を運動する古典的粒子として近似する 近似限界： 有効質量の限界: ・ 考えている波数、エネルギー、励起の範囲内で エネルギー分散が双曲線的(Parabolic)であること ・ バンド構造を定義できる空間範囲で電子が散乱されないこと 媒質の限界: ・モデルに影響を与える空間領域で、誘電的性質()が均一であること
正孔の場合: 有効質量 mh* と電荷 +|e| を持つ粒子が 誘電率の均質媒質を運動する古典的粒子として近似する

## Slide 4: 電子伝導の基礎方程式
電気伝導度  = en
ドリフト速度 : 電界によって駆動される速度
定常状態での平均キャリア速度
ドリフト移動度
: 有効質量
: 運動量緩和時間 (散乱時間)

## Slide 5: 半導体の基礎方程式
平衡状態のフェルミ準位： 系全体の電荷中性条件
帯電欠陥がある場合はそれらを加える
局所的な過剰電荷と電位の関係：ポアソンの方程式 : 過剰電荷密度
非平衡状態の分布関数： 輸送方程式
散乱 拡散電流 ドリフト電流
バンド構造と電界
有効質量近似

## Slide 6: 半導体、空乏層、電界
平衡状態: 自由に移動できるキャリアがあることが必要
・ Fermi準位 (電子の化学ポテンシャル) は全空間で一様
・ 自由キャリアのある領域では 電界 E = 0
・ 電界がかかるのは 空乏層、絶縁体だけ
定常状態: 電流が流れている
・ 自由キャリアがある領域にも電圧降下が発生: ΔV = ΔRI
定常状態: キャリアの生成・再結合
・ 詳細平衡を仮定
・ 電荷の光生成

## Slide 7: Poisson方程式の例: 空乏層
PN接合を考える
・ Fermi準位が一定になるようにN層からP層に電子が移動
・ N層から電子が移動した領域には自由電子は無くなる: 空乏層 空乏層内の過剰電荷: N層 , P層
・ N層は電子不足、P層は電子過剰: 内蔵電位 Vbi が発生
・ 電界がかかる (電位変化がある) のは空乏層だけ
・ 空乏層の外側では電位は一定
空乏層内の電位と過剰電荷の関係:
ポアソン方程式 (一次元)
N層の空乏層: , P層:
解 ,
境界条件:
(電荷中性条件)
n層
Vbi
p層
空乏層
+
+
+
+
－
－
－
－
EV(x)
EC(x)
EF

## Slide 8: ドリフト電流と拡散電流
ドリフト電流 拡散電流
・ 自由キャリアがある領域では
(抵抗を無視できる範囲で)電界は発生しない
※ PN接合で流れる電流は 拡散電流 空乏層内でドリフト電流が流れるが、逆方向
平衡状態では : →
→ ()
: Einsteinの関係式
V(x)
ドリフト電流 e-
拡散電流
e-

## Slide 9: アクセプター型準位とドナー型準位
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
+
+
アクセプター型捕獲準位 (Acceptor-like trap states)
・中性の状態で電子を捕獲できる
・電子を捕獲して負に帯電
・バンドを上に曲げる
ドナー型捕獲準位 (Donor-like trap states)
・中性の状態で電子を放出できる
・電子を放出して正に帯電
・バンドを下に曲げる
+
ドナー : 中性状態D0 から電子を放出して D+ になる: ドナー型欠陥
アクセプター: 中性状態A0 から電子を捕獲して A- になる: アクセプター型欠陥
電子トラップ : 中性状態X0 から電子を捕獲して X- になる : アクセプター型欠陥
イオン化状態X+ から電子を捕獲して X0 になる: ドナー型欠陥

## Slide 10
多粒子系の量子統計力学と
Fermi-Dirac分布

## Slide 11: 統計力学の復習
Boltzmann分布: 粒子のエネルギー分布
1つの粒子について、粒子がエネルギー をもつ状態が 現れる確率はに比例する
正準分布が基本: 系のエネルギー分布
N粒子を含む系について 系の全エネルギー をもつ状態が 現れる確率はに比例する
なぜ Fermi-Dirac分布やBose-Einstein分布を使うことがあるのか
・ N粒子系全体のエネルギー を考えれば 正準分布に従う 系全体の計算をするのは大変 → 一粒子状態だけを考えて問題を解きたい

## Slide 12: 系全体の状態: 全電子Schrödinger方程式
Schrödinger方程式:
N個の電子に関する方程式
解はN個の電子に関する固有値 と 固有関数として得られる：
固有状態 {}
Hは N電子系全体 のハミルトニアン、
はN電子系の全エネルギー (Hの期待値)、は全波動関数
 一電子Schrödinger方程式、 一電子ハミルトニアン、一電子波動関数と区別

## Slide 13: 一電子Schrödinger方程式
全電子Schrödinger方程式 波動関数 全エネルギー
変数分離
制約条件 => 未定乗数 
一電子Schrödinger方程式: Hartree方程式
一電子Schrödinger方程式: Hartree-Fock方程式
Pauliの排他率を考慮

## Slide 14: 多粒子系の量子統計力学
正確な方法: 全電子Schrödinger方程式を解く。 全エネルギーは正準分布に従う
=> ,
分布関数:
簡単化のため、一電子方程式を使う
解 , ,
Pauliの排他率: 同じ固有状態には高々１つの電子しか占有できない
個々の電子のエネルギーはFermi-Dirac分布に従う

## Slide 15: 多電子系の量子力学的取り扱い: 多電子原子の例
一電子方程式の解
(水素原子)
1s
2s
2p
3s
3p
3d
一電子方程式の解に3電子を配置
1s
2s
2p
3s
3p
3d
基底状態
1s
2s
2p
3s
3p
3d
第一励起状態
Li原子 (3電子系)
全電子方程式の正確な解
他電子の配置により電子準位が変わる: 電子相関
1s
2s
2p
3s
3p
3d
基底状態
1s
2s
2p
3s
3p
3d
第一励起状態
, , ,
, ,
, ,
多電子系の分布:
系の全エネルギー を 正準分布に適用
正確なを求めるのは難しい
一電子エネルギー による分布を利用したい
・ 全ての可能な電子配置を考慮 一つの準位をいくつの電子が占められるか？
・ 電子数の制約条件
・ 全エネルギーの制約条件
Fermi分布

## Slide 16: Fermi-Dirac分布関数
Chart: 
Fermi-Dirac分布: は一電子エネルギー
・ = μ で () = 1/2
・ – μ => －∞ で () = 1: 絶対 0 K において、 < μ の準位はすべて被占有
・ – μ => ＋∞ で () = 0: 絶対 0 K において、 > μ の準位はすべて非占有
占有率が1より小さい
: で減った占有率分、占有率が1より大きい 熱励起
T = 300 K
kBT = 26 meV
μ = 0
–  (eV)
f ()
１<=
1/2
=>0

## Slide 17: 統計力学における「縮退」の意味
非縮退電子ガス : Boltzmann分布で近似できる場合 : 非縮退半導体 (EC: 伝導帯下端)
縮退した電子ガス: Fermi-Dirac分布を使わないといけない場合 , : 縮退半導体 (EC: 伝導帯下端)
 量子準位の縮退: エネルギー固有値が同じ複数の状態があること
~78 meV = 3kBT
e –  / eV
Fermi-Dirac分布関数

## Slide 18: シリコンの電子構造 (バンド構造)
バンドギャップ
価電子帯
伝導帯
電子のエネルギー

## Slide 19: 多粒子系の取り扱い: 状態密度 D(E)
原子
2s
2p
1s
原子が集まると化学結合を作り、エネルギー準位が分裂する。
=> N個の原子が結合を作ると、１つのエネルギー準位がN個に分裂し、バンドを作る
4原子
3s
2s
2p
1s
3s
多原子の固体
電子のエネルギー
エネルギー準位図
状態密度
状態密度 D(E) (縮重度): E ~ E + dE の範囲で電子がとることのできる状態数
D(E)

## Slide 20
Fermi準位の決定と電荷分布

## Slide 21: 半導体の電子構造: 自由電子モデル
真空準位 Evac
伝導帯下端 EC
バンドギャップ
Eg
価電子帯
伝導帯
フェルミ準位 EF
価電子帯上端 EV
エネルギー E
状態密度 D(E)
EC
EV
EF
  E に関する状態密度
  (9.41)
Fermi-Dirac分布関数
  (8.5)
半導体中: 原子核の総電荷 と
総電子数
が等しく、電荷中性条件を満たす
・ 電子数の条件 (電荷中性条件)
・ 真性半導体では、0 Kでは 価電子帯上端 EV まで 電子が詰まっている

## Slide 22: 電子と正孔: 電荷中性条件の書き換え
  0 K における全電子数の条件
有限温度における全電子数の条件 → 電荷中性条件に置き換える
は 程度の大きな数なので、扱いにくい
  => を基準に考える
※ 正孔は電子が空いた “孔” とみなすことができる
  → : 真性半導体の電荷中性条件
Chart: 
E / eV
fe(E)
fh(E)

## Slide 23: 自由電子密度、自由正孔密度
自由電子密度
自由正孔密度
  , : 状態密度有効質量
EV
EC
EF
価電子帯
伝導帯
E
状態密度
DV(E)
DC(E)
fe(E)
Chart: 
f(E)
E (eV)
EF = 0.3 eV
DOS (cm-3/eV)
1

## Slide 24: 不純物半導体: ドナー準位、アクセプター準位の状態
中性ドナー密度 ND0 = ND – ND+ イオン化ドナー密度 ND+
イオン化アクセプター密度 NA- 中性アクセプター密度 NA0 = NA – NA-
EV
EC
ED
EA
NA
ND
EF
エネルギー
状態密度

## Slide 25: Fermi準位の求め方: 図解
Q = (ne + NA-) – (nh + ND+) をEFに対してプロットし、ゼロ点を求める
Chart: 
Q
Log |Q|
EF
ND = 3.0e17
ED = 1.02
NA = 1.0e13
EA = 0.1
T = 300.0
Eg = 1.12
NC = 1.0e19
NV = 1.0e21
EF = 0.997 eV
EF
EFは電荷中性条件で決まる ne + NA- = nh + ND+ => EF

## Slide 26: Fermi準位の計算: プログラム
> python EF-T-semiconductor.py 0.05 1.0e15 0.95 1.0e16 1.0 1.2e19 2.1e18
Ec = 0, Ec = 1.0 eV (= バンドギャップ) EA = 0.05 eV, NA = 1015 cm-3, ED = 0.95 eV, ND = 1016 cm-3
Nc = 1.2x1019 cm-3
Nv = 2.1x1018 cm-3