## Slide 1: 薄膜トランジスタの原理と評価 －簡単な近似－
東京工業大学
総合研究院
元素戦略MDX研究センター
フロンティア材料研究所
神谷利夫

## Slide 2: 講義の目的
段階を追ってTFTの電気特性理論と解析を理解する
第０次近似 チャネル内の電位分布が一様 (VDS << VGS) と近似 キャパシタと電気伝導度の式だけから導出
Gradual Channel近似 (Sahの式) チャネル内の電位分布 Vch(x) を考慮
TFTパラメータの評価方法 Vth、μlin、μFE、μsat、Von、SS、Dsg

## Slide 3: トランジスタ: Transfer + Resister = Transistor
Resister : 2つの電極間の抵抗
Gate : 第3の電極
第3の電極の信号をResisterにTransferして 抵抗値を変調する

## Slide 4: トランジスタ 電気でオン・オフを切り替えるスイッチ
スイッチ
スイッチ
ゲート電圧
絶縁層
ドレイン
ゲート
ソース
半導体

## Slide 5: コンバータ、アンプ
トランジスタの基本機能 1. 変換機能 ゲート電圧を電流に変換 2. 増幅機能 ゲート電圧を電流に変換し、電圧に変換する 3. スイッチイング機能 ゲート電圧による大きな電流の変調を利用
Vgs
Ids
Off状態
On状態
Vin
Vdd
Vout
Vin
Vdd
FETは電圧を電流に変換する
電圧－電圧アンプ
RsH
Rtr(Vin)
RsL

## Slide 6: ランダムアクセスメモリ: DRAM
トランジスタの基本機能 1. 増幅機能 ゲート電圧に電流が比例する領域を利用 2. スイッチイング機能 ゲート電圧による大きな電流の変調を利用
1Tr1C DRAM
ワード線(書込)
データ(ビット)線 (書込, 破壊読出し)
キャパシタ (メモリーノード)
トランジスタ

## Slide 7: アクティブ駆動液晶TVの構造と動作原理
バックライト
電源
偏光板
カラー フィルター
スイッチR （トランジスタ)
⑦
透明導電体 In2O3:Sn (ITO)
偏光板
液晶
トランジスタ (a-Si)
性能は低い <1 cm2/Vs
シャープ http://www.sharp.co.jp/corporate/rd/28/28-3-2a.html
RGB (赤・緑・青) ピクセル
スイッチ
ストレージ
キャパシタ
Notes: 7

## Slide 8: 有機ELの駆動方法
電極
有機 半導体
電極
ガラス
トランジスタ
酸素ゲッター
保護層
トランジスタ
平坦化層
不活性ガス
電極
電極
有機半導体
トランジスタ回路
ガラス
Notes: 8
9
11
9

## Slide 9
TFTの動作原理
第０近似

## Slide 10: TFTの構造と動作原理
ボトムゲート、トップコンタクト
半導体 (~30 nm)
n+ Si
SiO2 (~150 nm)
ゲート
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ソース
ドレイン
理想的な場合

## Slide 11
nチャネルMOS FET
FET vs. TFT
n+ c-Si contact
チャネル (反転n型)
Substrate bias
ソース
thermal SiO2 etc)
ドレイン
p型Si
nチャネル酸化物TFT
チャネル (蓄積n型)
ソース
thermal SiO2 etc)
ドレイン
ガラス
チャネル構造: N+PN+
on動作時: N+NN+
off動作: N+P逆接合
と低いIoff
チャネル構造: NN-N (MN-M)
on動作時: NNN (MNM)
off動作: チャネルの低いIoff

## Slide 12: 平面型電界効果型トランジスタの構造
n+ c-Si contact
p- c-Si
nチャネル
Substrate bias
絶縁性基板 (ガラスなど)
n+ a-Si:H contact
i a-Si:H
n+ poly-Si contact
絶縁性基板(ガラスなど)
i poly-Si
n-酸化物半導体
絶縁性基板(ガラスなど)
電極
nチャネルMOS FET
nチャネル a-Si:H TFT (逆スタッガ型)
nチャネル LDD LTPS TFT
nチャネル酸化物 TFT
n-酸化物半導体
導電性基板 (n+ Siなど)
電極
Gate insulator (thermal SiO2 etc)
導電性基板 (n+ Siなど)
電極
n-酸化物半導体
Gate insulator (thermal SiO2 etc)
ボトムゲート,ボトムコンタクト型
ボトムゲート,トップコンタクト型
トップゲート,トップコンタクト型
電極
a-SiNx
a-SiO2
Light doped drain
Gate insulator
thermal SiO2 etc)

## Slide 13
MOS: Metal / Oxide (SiO2) / Silicon 必ずしも Siに限定されるとまでは言わないが、 MOS FETと言えば一般的には M/SiO2/Si 最近では M/High-K oxide/Si
MIS : Metal / Insulator / Semiconductor
MOS vs. MIS

## Slide 14: TFTのNチャネル動作
Log(DOS)
Energy(eV)
CB
VB
EF
Nh ~ 0
Log(DOS)
CB
VB
EF
Nh ~ 0
Off状態 (VGS ~ 0 V)
On状態 (VGS >> 0 V)
fe(E)
fh(E)
Notes: 14

## Slide 15: TFTのPチャネル動作
Log(DOS)
Energy(eV)
CB
VB
EF
Ne
Nh ~ 0
CB
VB
EF
Off状態 (VGS ~ 0 V)
On状態 (VGS << 0 V)
Log(DOS)
Notes: 15

## Slide 16
TFTの動作原理
Gradual channel近似と
TFT特性評価

## Slide 17: もう少し良い近似: Gradual channel近似
第0近似:
実際にゲート絶縁体に掛かっている電圧:
電極幅 W, 電極間距離 L
チャネル内には VDSを印加すると、
・ チャネル内の電位は位置依存性をもつ
・ ゲート絶縁体に掛かっている電圧も位置依存性をもつ
Gradual channel近似
Sahの式

## Slide 18: ギャップ内トラップによるフェルミ準位ピニング
Log(DOS)
CB
VB
EF
Ne ~1018 cm-3
On状態 (VGS >> 0 V)
Log(DOS)
CB
VB
EF
Ne<<1018 cm-3
On状態 (VGS >> 0 V)
Ntrap ~ 1018 cm-3
Notes: 18

## Slide 19: バンドギャップ内欠陥とTFT特性
Log(DOS)
Energy(eV)
伝導帯
価電子帯
サブギャップ欠陥: Dsg(E)
裾状態
裾状態
移動度端
移動度端
EF(VGS)
EF(0 V)
Qind ~ 1018 cm-3 (100ppm) Qsg << Qind が必要
Notes: 19

## Slide 20: 高性能TFTを作るための条件
a-IGZO TFT
大 I DS を実現するには
大きい W/L 比
大きい Cg
高い V
大きい drift (ドリフト移動度)
少ない欠陥密度 << 1018 cm-3

## Slide 21: N-ch TFTのI-V特性 (fet.py)
VP
VD = 20 V
出力特性 (output characteristic)
伝達特性 (transfer characteristic)
> python fet.py --model=tft
EC : 1.12 eV
EV : 0.0 eV
EFi : 0.56 eV
psi_S: 0.2 eV
psi_M: 0.5 eV
phi_F: 0.36 eV
Cg : 0.000345 F/m^2
VFB : 0.3 eV
Vg = 20V

## Slide 22: TFTの出力特性: Pinch-off
VP
Vg = 10V
9V
8V
7V
6V
5V
4V
3V
2V
90
IDS / A
80
70
60
50
40
30
20
10
0
VDS / V
飽和領域
線形領域
ピンチオフ電圧
ではは一定になる
ピンチオフ領域・飽和領域 => に
放物線領域

## Slide 23: TFT特性の解析: 飽和領域
VDS > Vp = VGS – Vth
IDS1/2 vs. VGSをプロット VGS軸切片: Vth
傾き: 飽和移動度 Saturation mobility, sat
IDS (A)
VGS (V)
IDS1/2 (A1/2)
VDS=2,4,6,8,10V
sat
Vth
a-IGZO TFT

## Slide 24: TFT特性の解析: 線形領域
VDS << Vp (VGS) (e.g., << 0.1 V)
IDSはVDSに比例: IDS vs. VGSをプロット VGS軸切片: Vth
傾き: 線形領域移動度
有効移動度 (effective mobility): eff
Drain conductance
電界効果移動度 (field-effect mobility): FE
Transconductance

## Slide 25: 電界効果移動度の電界 (VGS) 依存性
VGS (V)
FE (cm2/Vs)
VDS=2,4,6,8,10V
MOSFET 2
1. M.Kim et al., APL 90, 212114 (2007)
2. C.O. Chui, H. Kim, D. Chi, B.B. Triplett, P.C. McIntyre, K.C. Saraswat, IEDM (2002) p.437
3. K. Chen, H. C. Wann, P. K. Ko, and C. Hu, IEEE Electr. Dev. Lett., 17, 202 (1996)
a-IGZO TFT / SiO2/c-Si
a-IGZO TFT / SiO2/MoW/glass 1 etch-stopper inverted-staggered
3
界面散乱
トラップ
トラップ

## Slide 26: TFT特性の解析: 閾値下電圧勾配
Vth’
・ S値は、off状態からon状態になるために必要な最小電圧を決定する
最小電圧: S · ION/OFF (ION/OFFはon状態およびoff状態のIDSの比)
例: a-Si:H TFT S = 0.4 V/decade, ION/OFF = 108 => 3.2 V必要
a-IGZO TFT S = 0.1 V/decade, ION/OFF = 108 => 0.8 VでON状態
・ S値は、バンドギャップ内の欠陥密度 (subgap trap density) と直接関係する
Sub-threshold voltage swing, S value
・ Vth以下の領域において、 IDSを一桁上げるのに必要なVGSの値
VGS依存性がある場合、 Vth以下で 最大の値をとることが多い
・左図のVth’は、伝達特性から簡便に Vthを見積もる方法 （注意: 一意的には決まらない)
Dsg(EF): サブギャップ欠陥密度 [(cm2eV)-1]
Notes: 26
26

## Slide 27
Vth’
Vth’
立ち上がり電圧 Von と Vth
閾値電圧 Vth: ・ On状態に入る電圧 IDSあるいはIDS2 が立ち上がる電圧 なので、かなりIDSが高い領域
立ち上がり電圧 Von: Off状態から立ち上がる電圧の指標が欲しい ・ 理論的な定義はない ・ Subthreshold領域でなるべく低い Ioffで定義する ・ 異なるデバイスで比較するためには、 同じ Ioff に対応するVGSとして Vonを 定義したほうがいい
Von

## Slide 28
パラメータ誤差を含めた解析例

## Slide 29: TFT特性の解析: 飽和移動度と閾値電圧
VDS > Vp = VGS – Vth =>
y = a + bx で回帰
Vth = –a / b
VGS (V)
IDS1/2 (A1/2)
VDS=2,4,6,8,10V
sat
Vth

## Slide 30
2変数線形回帰のパラメータ誤差: から導出
2変数の場合
とおく
誤差はyiのみとする： 不偏標準偏差 (: の推定値)
多変数線形回帰の式から:
とおくと、
標準分散：

## Slide 31: TFTパラメータの誤差: 誤差の伝播則
誤差の伝播則
変数 の標準誤差 が既知の場合、 の誤差は
が独立で正規分布に従う場合、の標準偏差 は
最小自乗法で y = a + bx の標準誤差 , が得られたら ・・・
・
・

## Slide 32: 最小二乗法の誤差 (1σ区間) と相関係数
TFTiv_errorcheck.py
フィッティング範囲を広げると相関係数は 1.0 に近づく x範囲が広いと相関係数は大きくなりやすい。 必ずしも良い直線範囲の指標にはなっていない
誤差の標準偏差 は Vgs > 16V で明確に大きくなる: Vgs > 16 Vのデータを入れてはいけない
移動度、Vth は14 Vまでのデータを入れると最大値をとる。 この結果に意味はない。フィッティング範囲の妥当性の検証が重要
標準誤差 は 1σ で表示していることに注意。 3σ を見込むのが普通

## Slide 33
無理やりTFTを動作させる

## Slide 34
Log(DOS)
CB
VB
On状態 (VGS >> 0 V)
=
~
より上に大きいがあると
が大きくなり、FET動作しない
動作しないTFT
せいぜい1018 cm-3
Notes: 34

## Slide 35
Log(DOS)
CB
VB
On状態 (VGS >> 0 V)
より上のがより
十分小さいと、
が上がって
も大きくなる
一方、負のを印加しても、
EFは十分下がらない
=> Ioff が下がらない
EF0を上げるとTFT動作するが･･･
Notes: 35

## Slide 36
・ 光センサー
発電層をlight dopeする => 深い再結合中心が少なくなり、再結合時間が延びる
問題点: 太陽電池として使う場合、 再結合時間が十分に上がらない
暗電流値を落とす
=> 感度 (Ilight/Idark)が上がる
問題点: カウンタードープでIdarkを落とすと再結合時間が落ちる
・ TFT
チャネルにドープする
=> Dsg(E)の上部にEF0を上げると、EF(VGS)が上がりやすくなる
問題点: Ioff が下がらない
デバイス特性を良く見せる方法
Notes: 36