## Slide 1
高温におけるキャリア密度と移動度の不安定性
1st cycle
2nd cycle
3rd cycle
Boltzmann型温度依存性を仮定
μ0
1st cycle
2nd cycle
3rd cycle
8/12
1st cycle 58cm2/Vs
2nd cycle 26cm2/Vs
3rd cycle 24cm2/Vs
1000/T (K-1)
1000/T (K-1)
Carrier density, N (cm-3)
Hall mobility, μ (cm2/Vs)
Notes: これは一度熱処理した膜を室温～300℃まで３回繰り返し測定したキャリア密度と移動度の関係です。初めの1stサイクルにおいてキャリア密度は５００Kあたりから減少しました。一方、移動度も５００Kあたりで最大値16程度をとり、以降は減少しました。仮に移動度のグラフにおいてボルツマン型温度依存性を仮定するとμ０の値は約６０という大きな値になりました。

## Slide 2
本研究の目的
信頼できるHall効果測定方法
温度依存性の解析
a-IGZO (In:Ga:Zn = 1:1:1)の最大移動度は？
3/12
最終目的
高温Hall効果測定
単一ドナー準位モデル パーコレーションモデル
繰り返し測定、熱履歴による不安定性 →原因
Notes: そこで本研究の目的ですが、広く使われている１：１：１組成のa-IGZOにおいてどの程度まで移動度が大きくなるのか確認することを最終目的として、高温でのホール効果測定を行いました。しかし、a-IGZOは高温での熱処理の際に、キャリア密度は大きな時間変化をし、また繰り返し測定により不安定性が現れたため、このような因子を排除し、信頼できるホール効果測定方法の検討をしました。また、このようにして得られたでーたから、単一ドナー準位モデル、パーコレーションモデルによる温度依存性の解析を行いました。

## Slide 3
実験 Ⅰ
a-IGZO 成膜条件 －RFマグネトロンスパッタリング－
RF 出力 : 70 W
Ar/O2 比 : 19.4 : 0.6 sccm
全圧 : 0.55 Pa
成膜時間 : 9 min
膜厚 : 40 nm
ターゲット : 多結晶 InGaZnO4
a-IGZOスパッタリング
フォトリソグラフィー
ITOスパッタリング
ITO
a-IGZO
ガラス基板
測定サンプル作製プロセス
電極: ITO
In2O3 (10% Sn doped)
Thickness: 100nm
アニール（N2→O2, 300oC）
ACホール測定 - van der Pauw -
ホール磁場 ：0.34T
温度 ：高温測定 室温~300oC
低温測定 室温~160K
測定雰囲気 ：酸素
4/12
Notes: a-IGZOはRFマグネトロンスパッタリング法で成膜し、成膜条件はTFTで最適化したものを使いました。また、熱処理をしていないIGZOの安定性、均一性は悪いということがこれまで報告されてきているため、ディスプレイなどの試作に使われる３００℃という温度で熱処理しました。次に、ITOを用いてフォトリソグラフィによりファンデルパウ法の電極形成を行いました。測定は、ACホール効果測定装置、本研究ではすべて酸素雰囲気で行いました。

## Slide 4
μHall (cm2/Vs)
Ne (cm-3)
結果：キャリア密度の緩和と
移動度の関係
酸素雰囲気
300oC
一定温度でHall測定を
繰り返すと、非常に大きな
μの値を得た。
この値は信頼できるのか？
Time (min)
5/12
Notes: ３００℃での測定結果について説明します。
a-IGZOは３００℃以下で還元され、キャリア密度は１８乗程度まで増加し、３００℃いじょうでは 酸化され減少します。このことは過去の報告と一致しています。この際、初期の移動度は２５程度と見積もられ、時間経過とともに１０程度まで戻ります。ここで問題なのが、キャリア密度が３桁も変化しているのに対し、この測定値が本当に進退できる値なのかということです。