## Slide 1
Instability of Carrier Density and Mobility at High Temperatures
1st cycle
2nd cycle
3rd cycle
Assumption of Boltzmann-Type Temperature Dependence
μ0
1st cycle
2nd cycle
3rd cycle
8/12
1st cycle 58 cm²/Vs
2nd cycle 26 cm²/Vs
3rd Cycle 24 cm²/Vs
1000/T (K⁻¹)
1000/T (K⁻¹)
Carrier Density, N (cm⁻³)
Hall mobility, μ (cm²/V·s)
Notes: これは一度熱処理した膜を室温～300℃まで３回繰り返し測定したキャリア密度と移動度の関係です。初めの1stサイクルにおいてキャリア密度は５００Kあたりから減少しました。一方、移動度も５００Kあたりで最大値16程度をとり、以降は減少しました。仮に移動度のグラフにおいてボルツマン型温度依存性を仮定するとμ０の値は約６０という大きな値になりました。

## Slide 2
Objective of This Study
Reliable Hall Effect Measurement Method
Analysis of Temperature Dependence
Maximum mobility of a-IGZO (In:Ga:Zn = 1:1:1)?
3/12
Final Objective
High-Temperature Hall Effect Measurement
Single Donor Level Model Percolation Model
Repeated Measurements, Instability Due to Thermal History → Causes
Notes: そこで本研究の目的ですが、広く使われている１：１：１組成のa-IGZOにおいてどの程度まで移動度が大きくなるのか確認することを最終目的として、高温でのホール効果測定を行いました。しかし、a-IGZOは高温での熱処理の際に、キャリア密度は大きな時間変化をし、また繰り返し測定により不安定性が現れたため、このような因子を排除し、信頼できるホール効果測定方法の検討をしました。また、このようにして得られたでーたから、単一ドナー準位モデル、パーコレーションモデルによる温度依存性の解析を行いました。

## Slide 3
Experiment I
a-IGZO Deposition Conditions – RF Magnetron Sputtering –
RF Output: 70 W
Ar/O2 Ratio: 19.4 : 0.6 sccm
Total Pressure: 0.55 Pa
Deposition Time: 9 min
Film Thickness: 40 nm
Target: Polycrystalline InGaZnO4
a-IGZO Sputtering
Photolithography
ITO Sputtering
ITO
a-IGZO
ガラス基板
Preparation Process of Measurement Samples
Electrode: ITO
In2O3 (10% Sn-doped)
Thickness: 100 nm
Annealing (N2→O2, 300°C)
AC Hall Measurement - van der Pauw -
Hall Magnetic Field: 0.34 T
Temperature: High-Temperature Measurement (Room Temperature to 300°C)
Low-Temperature Measurements: Room Temperature to 160 K
Measurement Atmosphere: Oxygen
4/12
Notes: a-IGZOはRFマグネトロンスパッタリング法で成膜し、成膜条件はTFTで最適化したものを使いました。また、熱処理をしていないIGZOの安定性、均一性は悪いということがこれまで報告されてきているため、ディスプレイなどの試作に使われる３００℃という温度で熱処理しました。次に、ITOを用いてフォトリソグラフィによりファンデルパウ法の電極形成を行いました。測定は、ACホール効果測定装置、本研究ではすべて酸素雰囲気で行いました。

## Slide 4
μHall (cm²/Vs)
Ne (cm⁻³)
Results: Relaxation of Carrier Density
Relationship of Mobilities
Oxygen Atmosphere
300°C
Hall measurement at a constant temperature
To reiterate, extremely large
Obtained values of μ
Is This Value Reliable?
Time (min)
5/12
Notes: ３００℃での測定結果について説明します。
a-IGZOは３００℃以下で還元され、キャリア密度は１８乗程度まで増加し、３００℃いじょうでは 酸化され減少します。このことは過去の報告と一致しています。この際、初期の移動度は２５程度と見積もられ、時間経過とともに１０程度まで戻ります。ここで問題なのが、キャリア密度が３桁も変化しているのに対し、この測定値が本当に進退できる値なのかということです。