## Slide 1
Carrier density and mobility instability at high temperatures
1st cycle
2nd cycle
3rd cycle
Assuming Boltzmann-type temperature dependence
μ0
1st cycle
2nd cycle
3rd cycle
8/12
1st cycle 58cm2/Vs
2nd cycle 26cm2/Vs
3rd cycle 24cm2/Vs
1000/T (K-1)
1000/T (K-1)
Carrier density, N (cm-3)
Hall mobility, μ (cm2/Vs)
Notes: これは一度熱処理した膜を室温～300℃まで３回繰り返し測定したキャリア密度と移動度の関係です。初めの1stサイクルにおいてキャリア密度は５００Kあたりから減少しました。一方、移動度も５００Kあたりで最大値16程度をとり、以降は減少しました。仮に移動度のグラフにおいてボルツマン型温度依存性を仮定するとμ０の値は約６０という大きな値になりました。

## Slide 2
Purpose of this study
Reliable Hall Effectiveness Measurement Methods
Temperature Dependence Analysis
What is the maximum mobility of a-IGZO (In:Ga:Zn = 1:1:1)?
3/12
ultimate goal
High Temperature Hall Effect Measurement
Single Donor Level Model Percolation Model
Instability due to repeated measurements and thermal history → Cause
Notes: そこで本研究の目的ですが、広く使われている１：１：１組成のa-IGZOにおいてどの程度まで移動度が大きくなるのか確認することを最終目的として、高温でのホール効果測定を行いました。しかし、a-IGZOは高温での熱処理の際に、キャリア密度は大きな時間変化をし、また繰り返し測定により不安定性が現れたため、このような因子を排除し、信頼できるホール効果測定方法の検討をしました。また、このようにして得られたでーたから、単一ドナー準位モデル、パーコレーションモデルによる温度依存性の解析を行いました。

## Slide 3
Experiment I
a-IGZO deposition conditions -RF magnetron sputtering
RF Output : 70 W
Ar/O2 比 : 19.4 : 0.6 sccm
Full pressure : 0.55 Pa
Film formation time : 9 min
膜厚 : 40 nm
Target : Polycrystalline InGaZnO4
a-IGZO sputtering
photolithography
ITO sputtering
ITO
a-IGZO
ガラス基板
Sample Preparation Process
Electrode: ITO
In2O3 (10% Sn doped)
Thickness: 100nm
Annealing (N2→O2, 300oC)
AC Hall measurement - van der Pauw
Hall magnetic field : 0.34T
Temperature : High Temperature Measurement Room Temperature ~ 300oC
Low Temperature Measurement Room Temperature~160K
Measurement atmosphere : Oxygen
4/12
Notes: a-IGZOはRFマグネトロンスパッタリング法で成膜し、成膜条件はTFTで最適化したものを使いました。また、熱処理をしていないIGZOの安定性、均一性は悪いということがこれまで報告されてきているため、ディスプレイなどの試作に使われる３００℃という温度で熱処理しました。次に、ITOを用いてフォトリソグラフィによりファンデルパウ法の電極形成を行いました。測定は、ACホール効果測定装置、本研究ではすべて酸素雰囲気で行いました。

## Slide 4
μHall (cm2/Vs)
Ne (cm-3)
Result: relaxation of carrier density and
Mobility Relationships
Oxygen atmosphere
300oC
Hall measurement at constant temperature
To repeat, a very large
A value of μ was obtained.
Are these values reliable?
Time (min)
5/12
Notes: ３００℃での測定結果について説明します。
a-IGZOは３００℃以下で還元され、キャリア密度は１８乗程度まで増加し、３００℃いじょうでは 酸化され減少します。このことは過去の報告と一致しています。この際、初期の移動度は２５程度と見積もられ、時間経過とともに１０程度まで戻ります。ここで問題なのが、キャリア密度が３桁も変化しているのに対し、この測定値が本当に進退できる値なのかということです。