## Slide 1: スライド 1 東京科学大学
東京科学大学総合研究院元素戦略MDX研究センターフロンティア材料研究所神谷利夫
チュートリアル: 基本格子とブラベー格子

## Slide 2: スライド 2 前提と目標
前提
基本的な結晶学、結晶化学の知識があること
学習目標
ブラベー格子と基本格子の復習: 結晶構造を記述する二つの概念を理解する。
単位格子は任意にとれる: 異なる単位格子間の変換方法を学ぶ。
デカルト座標系と一般座標系の取り扱い: 基本ベクトルと座標の変換規則を習得する。
単位格子の表現: 格子ベクトルと内部座標（一般座標系）による表現。
単位格子の変換: 格子ベクトルの変換とそれに伴う内部座標の変換。
逆格子: 共変ベクトルと反変ベクトルの区別とその意義を理解する。

## Slide 3: スライド 3 単位格子: 基本格子とブラベー格子

## Slide 4: スライド 4 格子と格子点
格子
周期的に繰り返す構造
格子点だけで構成される
格子点の周囲の環境はすべて同じ
単位格子
格子の繰り返し単位
選び方は無限にある
スライド4の図1

## Slide 5
スライド4の図2

## Slide 6: スライド 5 格子 + 原子修飾 = 結晶
結晶
格子に原子団を配置したもの
「格子点」に原子がある必要はない

## Slide 7: スライド 6 面心立方格子 + NaCl分子 = NaCl結晶
例: NaCl結晶
面心立方格子をベースに、NaとClイオンが配置された構造

## Slide 8: スライド 7 結晶構造の表現
単位格子の定義
格子定数の組 () で定義される平行六面体。
原子座標
単位格子内の原子の座標は「部分座標（内部座標）」で表される。
  原点を (0, 0, 0)、 軸の端を 1.0 とする。
  一般に、0 から 1 の間の数値で座標を表現する。
格子ベクトル
軸に対応するベクトル を「格子ベクトル」と呼ぶ。
部分座標 にある原子の位置ベクトル :
単位格子体積 はスカラー三重積で計算できる:
スライド7の図1

## Slide 9: スライド 8 単位格子の選び方は無限にある
同じ格子点配列でも、異なる単位格子を設定可能
対象性の高い長方形 (ab)
より小さな菱形 (a’b’)
対称性の低い平行四辺形 (a’‘b’’)

## Slide 10: スライド 9 格子の対称性と単位格子
見かけの形から対称性を判断するのは難しい
格子点の対称要素から判断・定義する。
例: 面心直方格子の基本格子
見た目は単斜晶のような格子定数 ()
実際は、より大きな面心直方格子のブラベー格子をとれる
スライド9の図1

## Slide 11: スライド 10 BaTiOの逐次相転移
強誘電体BaTiOの結晶構造変化
立方晶 (常誘電相, 高温)
正方晶 (強誘電相, 中温)
直方晶 (強誘電相, 低温)
菱面体晶 (強誘電相, 極低温)
スライド10の図1

## Slide 12
スライド10の図2

## Slide 13: スライド 11 なぜ直方晶BaTiOは単位格子体積が2倍になるのか
直方晶BaTiOの単位格子
ブラベー格子 (Conventional Cell, 直方格子): Amm2
  高い対称性を反映し、格子体積が基本格子の2倍になる。
基本格子 (Primitive Cell, 単斜？格子):
  より小さな単位だが、対称性が分かりにくい。
変換関係の例:
$$ \mathbf{a}_o = \mathbf{a}_m \\ \mathbf{b}_o = \mathbf{b}_m - \mathbf{c}_m \\ \mathbf{c}_o = \mathbf{b}_m + \mathbf{c}_m $$
  ここで、 は直方晶の格子ベクトル、 は単斜晶の格子ベクトル。
スライド11の図1

## Slide 14
スライド11の図2 スライド11の図3 スライド11の図4

## Slide 15: スライド 12 対称要素から高い対称性の単位格子をつくる
対称要素と晶系の関係
回転軸または鏡映面がある: 1つの軸角を90°にとることができる
  三斜晶以外
  三斜晶に許される対称要素は中心対称（1回回反軸）だけ。
主軸に直交する回転軸または鏡映面: 直方晶以上（複数の軸角が90°）
主軸の回転軸:
  C6 六方晶
  C4 正方晶（体対角にC3軸があれば立方晶）
  C3 三方晶
単斜晶: C2軸だけ、あるいは鏡映面だけでもよい。

## Slide 16: スライド 13 六方晶と三方晶の基本格子
三方晶も六方格子の単位格子をとれる
六方晶: 主軸C6軸
  が面内（）
三方晶: 主軸C3軸
  が面内にある場合: 六方格子設定
  が面直成分をもつ場合: 菱面体格子設定

## Slide 17: スライド 14 三方晶: 六方格子軸、菱面体格子軸の単位格子を取ることが可能
三方晶 vs 菱面体晶
三方晶 (Trigonal) (空間群 P3, P など)
  基本格子が六方格子軸設定（菱面体格子設定は取れない）
菱面体晶 (Rhombohedral) (空間群 R で始まるもの)
  基本格子が菱面体格子軸設定
  六方格子設定を取ると単位格子が3倍になる（Conventional Cell）
スライド14の図1

## Slide 18: スライド 15 7つの晶系の定義: 対称要素
晶系 (Crystal System) | 対称要素の主な特徴 | 格子定数の標準的な関係 | ブラベー格子 (Bravais Lattices)
三斜晶 (Triclinic) | 1回軸または1回回反軸（反転中心）のみ | , | P (単純)
単斜晶 (Monoclinic) | 1つの2回軸または1つの鏡映面 | , , | P (単純), C (底心)
直方晶 (Orthorhombic) | 互いに直交する3つの2回軸 | , | P (単純), C (底心), I (体心), F (面心)
正方晶 (Tetragonal) | 1つの4回軸 | , | P (単純), I (体心)
六方晶 (Hexagonal) | 1つの6回軸 | , , | P (単純)
三方晶 (Trigonal) | 1つの3回軸 | (六方格子設定) , , | P (単純)
菱面体晶 (Rhombohedral) | 1つの3回軸 | (菱面体格子設定) , | R (菱面体)
立方晶 (Cubic) | 体対角方向の4つの3回軸 | , | P (単純), I (体心), F (面心)

## Slide 19: スライド 16 基本格子 vs. ブラベー格子
基本格子 (Primitive cell)
格子点を1つだけ含む、最小の単位格子。
量子計算など、計算時間を削減したい場合に用いられる。
ブラベー格子 (Bravais cell / Conventional cell)
格子点の数を増やし、見かけの対称性が高く見えるようにとった単位格子。
結晶の対称性を視覚的に理解しやすい。
例: 面心直方格子
計算時間がかかる場合がある。

## Slide 20: スライド 17 ブラベー格子と基本格子: 面心立方格子
Siの構造 (室温)
空間群 Fdm, No. 227 (立方晶系, ダイヤモンド構造)
ブラベー格子 (Conventional Cell)
面心立方格子
= 0.5431 nm
格子点数: 4個
基本格子 (Primitive Cell)
菱面体格子
= 0.3840 nm,
格子点数: 1個
スライド17の図1

## Slide 21
スライド17の図2 スライド17_図3 スライド17_図4 スライド17_図5 スライド17_図6 スライド17_図7 スライド17_図8

## Slide 22: スライド 18 ブラベー格子と基本格子: 体心立方格子
体心立方格子
ブラベー格子中の格子点数: 2個
基本格子: 軸角が109.5°の菱面体格子
スライド18の図1

## Slide 23: スライド 19 ブラベー格子と基本格子、格子変換
ブラベー格子 | ブラベー格子内の格子点数 | 基本格子他にとれる単位格子
体心立方格子 | 2 | 軸角が109.5°の菱面体
面心立方格子 | 4 | 軸角が60°の菱面体
六方晶 | 1 | (ブラベー格子と一致)
直方格子 (底心/体心/面心) | 2, 2, 4 | 菱面体やより小さな直方格子など
菱面体晶 | 1 | 菱面体格子。六方格子設定も可能だが体積は3倍
三方晶 | 1 | 六方格子設定 (菱面体格子設定は不可)

## Slide 24: スライド 20 底心正方格子、辺心正方格子はあるか？
ブラベー格子として存在しないもの
底心正方格子 (C-centered tetragonal lattice)
  より小さい「単純正方格子」で表現できるため、ブラベー格子ではない。
辺心格子 (Edge-centered lattice)
  頂点と辺心の格子点の環境が異なるため、格子として成立しない。

## Slide 25: スライド 21 ブラベー格子は14種に限られる
三次元空間に存在するブラベー格子の種類
立方晶系: 単純、体心、面心
正方晶系: 単純、体心
直方晶系: 単純、体心、底心、面心
六方晶系: 単純
三方晶系: 菱面体（R設定）
単斜晶系: 単純、底心
三斜晶系: 単純
スライド21の図1

## Slide 26
スライド21の図2 スライド21の図3 スライド21の図4 スライド21の図5 スライド21の図6 スライド21の図7 スライド21の図8 スライド21の図9 スライド21の図10 スライド21の図11 スライド21の図12 スライド21の図13 スライド21_図14

## Slide 27: スライド 22 単位格子の取り方 (国際結晶学連合 (IUCr) 標準)
一般的な選び方 (VESTA: Utilities => Standardization)
ブラベー格子をとること（対称性がわかりやすい単位格子で最小のもの）。
(単斜晶以外の場合) 最も高い対称要素を 軸（主軸）にとる。
最も高い対称性の位置を原点 (0 0 0) にとる。
  対称中心、ii) 鏡映面、iii) 回転軸の順に優先。
  ただし、らせん軸や映進面などの交点を原点に取る場合もある。
軸角は90°以上に取る。
単斜晶の場合の例外
主軸のC2軸を 軸にとる (となる)。
軸は、 軸に垂直な面内でなるべく短くなるようにとる。

## Slide 28: スライド 23 ミラー指数: 格子面の定義

## Slide 29: スライド 24 非直交座標系でいかに面を定義するか: 2次元格子
ミラー指数
格子面が軸と交わる点の逆数の最小整数比で表される。
例:
  軸を で、軸を で交わる面 面
  軸を で、軸を で交わる面 面

## Slide 30: スライド 25 非直交座標系でいかに面を定義するか: 3次元格子
ミラー指数
例:
  面: 軸と で交わり、軸に平行。
  面: 軸と で、軸と で交わり、軸に平行。
  面: 軸とそれぞれ で交わる。
スライド25の図1

## Slide 31
スライド25の図2 スライド25の図3 スライド25の図4 スライド25の図5 スライド25の図6

## Slide 32: スライド 26 指数の表記
IUCr標準表記
[uvw] : 実空間における「方位（方向）ベクトル」。角括弧。
hkl : 回折指数（逆空間の座標、逆格子点）。括弧なし。
(hkl) : ミラー指数で定義される「格子面」。丸括弧。
  直交系では [hkl] は (hkl) の法線と同じ方向。
  非直交系では一般に一致しない。
<uvw> : 等価な[uvw]の全ての「実空間の方向」（型方向）。山括弧。
{hkl} : 等価な(hkl)の全ての「面」（型面）。波括弧。
晶帯面
ある軸 [uvw]（晶帯軸）に平行な面の集まり。
$hu + kv + lw = 0$ を満たす面 (hkl) の集合。
スライド26の図1

## Slide 33: スライド 27 六方晶、三方晶のミラー・ブラベー指数
4つ目の指数 の使用 (hkil)
六方晶系では、$(1 0 0)$, $(0 1 0)$, $(1 \bar{1} 0)$ などが等価な面だが、3指数だけでは対称性が分かりにくい。
を導入することで、六回対称性を明確に表現できる。
  例:
  これらの $hki$ 指数はすべて組になっているため、等価な面だとわかる。
六方晶、三方晶であることを明記する意味で、$(0 1 \cdot 0)$ のように省略表記することもある。
スライド27の図1

## Slide 34
スライド27の図2 スライド27の図3 スライド27の図4 スライド27の図5

## Slide 35: スライド 28 面指数と方位指数を区別する必要がある例
非直交軸角が絡む指数の場合は常に注意すること
六方晶 (ZnO) など
  $[1 0 0]$ 方位と $(1 0 0)$ 面の法線方向は異なる。
  エピタキシャル成長方向 ($[\text{方位}]$) と回折データ ($(\text{面指数})$) の解釈に重要。
単斜晶 (-GaO) など
  例えば、$(\bar{2} 0 1)$ 面に垂直な方向に成長するが、この方向は $[\bar{2} 0 1]$ 方位とは異なる。
  $(\text{面指数})$ は面に垂直な方向を、$[\text{方位指数}]$ は軸に平行な方向を示す。
スライド28の図1

## Slide 36
スライド28の図2 スライド28の図3 スライド28_図4 スライド28_図5 スライド28_図6 スライド28_図7