## Slide 1: 二段階成長法による 多結晶シリコン薄膜の作製
－表面反応制御による構造制御と物性－
（東工大・総理工）
○神谷利夫、中畑浩一、三井田淳、
盧和敬、C.M.Fortmann、清水勇
概要
・背景
・2段階成長法
・実験結果
界面構造（エリプソメータ）
種結晶の影響
・まとめ
Substrate
Seed crystal
poly-Si grain
Substrate

## Slide 2: 背景
SiF4原料を用いたPE-CVD法による多結晶シリコン薄膜の作製
・低温で高結晶性多結晶シリコン
・~10Å/sの高速製膜
・高配向性 (022)
ガラス基板上への製膜
製膜初期のアモルファス層の低減が必要
・Layer-By-Layer法
・2段階成長法

## Slide 3: 2段階成長法
成長プロセス
Substrate
エピタキシャルライク成長
低温製膜 (200~350C)
速い成膜速度
poly-Si
B
A
種結晶プロセス
Substrate
Seeds crystal
~100nm
高配向性
高結晶性
高温製膜 Ts
(> 360C)
Layer-By-Layer法

## Slide 4
0
5
10
15
20
0
2000
4000
6000
8000
on P-doped poly-Si
SiF4 50 sccm
SiF4 40 sccm
SiF4 30 sccm
<
e
2
>
Time (sec)

## Slide 5: 目 的
2段階成長法の種結晶と成長多結晶薄膜のエピタキシャルライク界面を実現する
2段階成長法における種結晶の結晶性の影響について検討する

## Slide 6: 実験装置
Modulator
Susceptor
MBP
Auto Vaccum
Controler
Ar/H
2
SiF
4
Shutter
in-situ
Spectroscopic
Ellipsometer
Substrate
Light source
Controlled by
Sequenser
Layer-By-Layer 法
H
2
SiF
4
Process time
Gas flow
0
Deposition
Atomic Hydrogen
Treatment
結晶性促進
Detector
Microwave
Magnet

## Slide 7: 実験方法
分光エリプソメータ(SE)
粉末X線回折(XRD)
構造評価
典型的な製膜条件
製膜過程の観察: エリプソメータ（4.15eVにおける<e2> ）

## Slide 8: 成長プロセスにおける<e2>の製膜時間変化
(SiF4/H2 : 種結晶プロセスと成長プロセスで同じ)
(Seed:50/5/30, 380C - poly-Si:50/5/30)

## Slide 9: 成長プロセスにおける<e2>の製膜時間変化
(SiF4/H2 : 種結晶プロセスでのSiF4流量を増大)
(Seed:50/5/60, 380C - poly-Si:50/5/30)

## Slide 10: 成長プロセスにおける<e2>の製膜時間変化
(SiF4/H2 : さらに成長プロセスでのH2流量を増大)
(Seed:60/5/60, 380C - poly-Si:60/10/30)

## Slide 11: 2段階成長法で作製した薄膜の 構造に与える種結晶の影響

## Slide 12: 成長プロセスにおける<e2>変化の種結晶依存性
Seed: 60/5/60
Seed: 60/10/60
(poly-Si: 60/10/60)

## Slide 13: 2段階成長法で作製した薄膜の構造に 及ぼす種結晶の影響
Seed: 60/5/60
Seed: 60/10/60
Diffraction intensity / counts
<e2>
(poly-Si: 60/10/60)

## Slide 14: まとめ
・ 種結晶プロセスと成長プロセスにおいて、ガス流量を制御することにより界面構造を改善できた
・ 種結晶の構造が最終的な薄膜の構造に大きく影響していることがわかった