## Slide 1: チュートリアル: 基本格子とブラべ格子
東京科学大学
総合研究院
元素戦略MDX研究センター
フロンティア材料研究所
神谷利夫

## Slide 2: 前提と目標
前提: 基本的な結晶学、結晶化学の知識はある
学習目標
ブラべー格子と基本格子の復習
単位格子は任意にとれる: 異なる単位格子間の変換を学ぶ
デカルト座標系と一般座標系の取り扱い: 基本ベクトルの変換と座標変換
単位格子の表現: 格子ベクトルと内部座標 (一般座標系) 単位格子の変換: 格子ベクトルの変換 (=> 内部座標の変換)
逆格子: 共変ベクトルと反変ベクトル

## Slide 3
単位格子: 基本格子とブラベー格子

## Slide 4: 格子と格子点
格子: 周期的に繰り返す構造
格子点 だけで構成される
単位格子: 格子の繰り返し単位
[tkprog_X_path]\crystgal\draw_unit_cell.py
[tkprog_X_path]\crystgal\draw_unit_cells.py

## Slide 5: 格子 + 原子修飾 = 結晶
+
=
格子 + 原子修飾 = 結晶
結晶: 格子に原子団を配置したもの 「格子点」に原子がある必要はない

## Slide 6: 面心立方格子 + NaCl分子 = NaCl結晶

## Slide 7: 結晶構造の表現
結晶の単位格子は、格子定数の組（a, b, c, α, β, γ) で定義される。
単位格子内の原子の座標は、「部分座標 (内部座標)」で表わされる。 原点を (0, 0, 0), a, b, c軸の端を 1.0とする。 一般に、0 から 1 の間の数値で座標を表現する
a, b, c 軸に対応するベクトル a, b, c = a1, a2, a3 を 格子ベクトルと呼ぶ。 部分座標 (x, y, z) にある原子の位置ベクトル R: R = x a + y b + z c = Σi (xi ai)
単位格子体積は で計算できる

## Slide 8: 単位格子の選び方は無限にある
a
b
a’
b’
a’’
b’’

## Slide 9: の格子は単斜晶？
a
b
a’
b’
a’
b’ = a’
単斜晶？
面心直方晶のBravis格子をとれる
格子の対称性は、単位格子の “みかけの形” から判断するのは難しい
格子点の対称要素から判断・定義する

## Slide 10
立方晶
強誘電相
BaTiO3の逐次相転移
立方晶
正方晶
直方晶
菱面体晶
直方晶
正方晶
常誘電相
Lattice parameters (Å)
Ps (C/m2)
Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th ed (2005) p. 471
三井利夫 編著、強誘電体 (槇書店, 1969)
菱面体晶
Notes: 10

## Slide 11: なぜ直方晶BaTiO3は 単位格子体積が2倍になるのか
ブラベー格子 (直方格子) Amm2
基本格子 (単斜？格子)
ao = am
bo = bm – cm
co = bm + cm
ao = am
bm = cm
bo ~ co ~ √2bm

## Slide 12
対称要素から高い対称性の単位格子をつくる
a
C2
C2
a
C2a
–C2a
a
C2a
–C2a
C2
aortho
bortho
例: 回転軸あるいは鏡映面があると、直交する軸角は90oにとることができる
回転軸あるいは鏡映面 => 1つの軸角が90o: 三斜晶以外
三斜晶に許される対称要素は中心対称だけ
主軸に直交する回転軸あるいは鏡映面: 直方晶以上
C6 => 六方晶、C4 => 正方晶、C3 => 三方晶、C4+C3 => 立方晶
単斜晶では、C2 だけ、あるいは 鏡映面だけ でもよい

## Slide 13: 六方晶と三方晶の基本格子: 三方晶も、六方格子の単位格子をとれる
六方晶
三方晶
対称要素から単位格子をつくる
a
b
a
b
三方晶の場合:
・ a, b が面内にある場合:
六方格子
・ a, b が面直成分をもつ場合: 菱面体格子
C6
C3

## Slide 14
三方晶: 六方格子軸、菱面体格子軸の単位格子を取ることが可能
・ 三方晶 (P3, P-3): 基本格子が六方格子軸 菱面体格子設定は取れない
・ 菱面体晶 (R) : 基本格子が菱面体格子軸
六方格子設定を取ると単位格子が３倍になる
三方晶 vs 菱面体晶
[tkprog_X_path]\crystgal\draw_rhombohedral_cells.py

## Slide 15: 7つの晶系の定義: 対称要素
晶系 | 対称要素 | ブラべー格子 | 格子定数の標準 | ブラべー格子
三斜晶 (triclinic) | 1回軸（対称性なし） または 1回回反軸（反転） |  | c < a < b   90o   90o | P
単斜晶 (monoclinic) | 2回軸 (2回回反軸) または鏡映面 |  =  = 90o | c < a   90o | P, B
直方晶 (orthorhombic) | 直交する 3つの2回軸 (2回回反軸) |  =  =  = 90o | c < a < b | P, C (A, B), F, I
正方晶 (tetragonal) | 4回軸 (4回回反軸) | a = b,  =  =  = 90o |  | P, I
六方晶 (hexagonal) | 6回軸 (6回回反軸) | a = b  =  = 90o,  = 120o |  | P
三方晶 (trigonal) 菱面体晶 (rhombohedral) | 3回軸 (3回回反軸) | a = b  =  = 90o,  = 120o 基本格子: a = b = c,  =  =  ブラべー格子: a = b  =  = 90o,  = 120o |  | P R (R設定) R (H設定)
立方晶 (cubic) | 体対角方向の 4つの3回軸 (3回回反軸) | a=b=c ===90o |  | P, F, I

## Slide 16: 基本格子 vs. ブラベー格子
a
b
a’
b’
基本格子
Primitive cell
ブラベー格子
Bravais cell
Conventional ceｌｌ
・ 格子点の数を増やし、
見かけの対称性が高く見えるようにとった
単位格子 ・ 計算時間がかかる
・ 格子点は1つ 最小の単位格子 ・ 量子計算などは 基本格子で行う
例: 面心直方格子
基本格子 : 格子点を１つだけ含む、最小の単位格子
ブラべー格子: 結晶の対称性を見やすくするために選ばれた単位格子。格子点が複数含まれることもある。

## Slide 17: ブラベー格子と基本格子: 面心立方格子
Siの構造 (室温) 空間群 Fd3m, No. 227 (立方晶系, ダイヤモンド構造)
ブラベー格子 基本格子
aC = 0.5431 nm aR = 0.3840 nm =60o
Si
Si,Ga
Si,As
Si (0, 0, 0)

## Slide 18: ブラベー格子と基本格子: 体心立方格子
体心立方格子

## Slide 19: ブラベー格子と基本格子、格子変換
 | ブラベー格子内の格子点の数 | 基本格子 | 他にとれる 単位格子 | ←の単位格子の 格子点の数
体心立方格子 | 2 | 軸角が109.5oの 菱面体 |  | 
面心立方格子 | 4 | 軸角が60oの 菱面体 |  | 
六方晶 | 1 |  | b/a=√3の 直方格子 | 2
菱面体晶 | 1 | 菱面体格子 | 六方格子 | 3
三方晶 | 1 | 六方格子 |  | 

## Slide 20: 底心正方格子、辺心正方格子はあるか？
面心正方格子
C底心正方格子
辺心正方格子
小さい単純正方格子をとれる
頂点と辺心の点の環境が違う
=> 格子ではない

## Slide 21: Bravais格子は14種に限られる
[tkprog_X_path]\crystgal\draw_bravais_lattice.py
単純立方 (P)
体心立方 (I)
面心立方 (F)
単純正方 (P)
体心正方 (P)
単純直方 (P)
体心直方 (P)
一面心直方
底心直方 (C)
菱面体 (R)
面心直方 (F)
六方(P)
単純単斜 (P)
一面心単斜
底心単斜 (C)
三射 (P)

## Slide 22: 単位格子の取り方 (国際結晶学連合 (IUCr) 標準)
一般的な選び方 （VESTA: Utilities => Standardization)
対称性がわかりやすい単位格子で最小のものをとる （ブラベー格子）
(単斜晶以外の場合) 最も高い対称要素 (鏡映面や回転軸など) を c 軸 (主軸) にとる
最も高い対称性の位置を原点 (0 0 0) にとる i) 対称中心、ii) 鏡映面、(iii) 回転軸 ただし、らせん軸や映進面などの交点を原点に取る場合もある
軸角は90o 以上に取る
単斜晶の場合、主軸のC2をb軸にとる (β > 90o)。 a, c軸は、b軸に垂直な面内でなるべく短くなるようにとる

## Slide 23
ミラー指数: 格子面の定義

## Slide 24: 非直交座標系で如何に面を定義するか: 2次元格子
a
b
a/h
O
b/k
a
b
a/h
b/k
O
(h k) = (2 1)
(h k) = (2 3)

## Slide 25
非直交座標系で如何に面を定義するか: 3次元格子
[tkprog_X_path]\crystgal\lattice_plane.py
(010)
(020)
(110)
(102)
(123)
(111)

## Slide 26: 指数の表記
実格子の座標を uvw、逆格子の座標 (ミラー指数) を hkl とする
[uvw] : 実空間における線の「実空間の方向」
hkl : 回折指数 (逆空間の座標、逆格子点)
(hkl) : Miller指数hklの組で表される 「実空間の面 ＝ 法線の方向」 直交系では [hkl] は (hkl) の法線と同じ 非直交系ではそうなるとは限らない
<uvw> : 等価な[uvw]の全ての「実空間の方向」 (型方向)
{hkl} : 等価な (hkl) の全ての「面」 (型面)
晶帯面： ある軸 [uvw] (晶帯軸) に平行な面の集まり hu + kv + lw = 0 を満たす面 (hkl) の集合
(hkil) : 六方晶系のMiller-Bravais指数 i = – h – k とすると、hki が六回対称の表現になる
(010)面
a
b
[010]方向
010: 逆格子点 (010)面の法線方向
立方晶における[001]を 晶帯軸とする晶帯面 [tkprog_X_path]\crystgal\zone_axes.py

## Slide 27
b
a
c
六方晶、三方晶のミラー指数
等価な面が判別しやすいように、4つ目の指数 i を使うことがある
, , はすべて等価な面だが、
hk指数だけからは対称性を判断できない
i = – h – k を導入して (h k i l) = (h k l) とあらわす:
hki指数はすべて組になっているので、等価な面だとわかる。
六方晶、三方晶であることを明記しながら省略する場合

## Slide 28: 面指数と方位指数を区別する必要がある例
六方晶(ZnO)など
非直交軸角が絡む
指数の場合は常に
注意すること
c
-a
a
b
単斜晶(β-Ga2O3)など