## Slide 1
What we can know from Hall measurement?
Measured:
Conductivity: (T) Mobility: Carrier density:
Relaxation time:
, , , ,
(, )
Scattering parameter: , p
Simulation:
, , , , ,
, ,
Band structure
Density of states Free carrier absorption
: Drift mobility
: Carrier effective mass

## Slide 2
What we can know from Seebeck measurement?
Known: , , , S
  Non-degenerated semi.
  Metal
  : Density-of-states effective mass
  (Different from carrier effective mass except for single parabolic band case (free electron model))
General case: Need simulation and fitting

## Slide 3: 半導体: 1キャリアモデル
真空準位 Evac
伝導帯下端 EC
バンドギャップ
Eg
価電子帯
伝導帯
フェルミ準位 EF
価電子帯上端 EV
エネルギー E
状態密度 D(E)
EC
EV
EF
  伝導帯のみ考える
Fermi-Dirac分布関数
  自由電子密度:
  価電子帯はEFより十分深いとして無視

## Slide 4
  状態密度:
  厳密解:
  : Fermi積分
  測定値からEFがわかる
公式: キャリア密度 (自由電子近似)

## Slide 5
  キャリアの運動量緩和時間 r: 散乱因子
m*: 有効質量、r: 散乱因子、l0(T): 平均自由行程の前置因子
公式: 電気伝導度、移動度

## Slide 6
Conductivity and Mobility
平均緩和時間

## Slide 7: Hall効果とHall因子
太田英二、坂田亮著、半導体の電子物性光学、培風館 (2005)
(q = –e for electron, +e for hole)
: Hall因子
: Hall 移動度
Hall因子の具体的な例：

## Slide 8
Sの測定値から見積もれる
Seebeck係数

## Slide 9: 電子熱伝導率とLorentz数 (金属・縮退半導体)
キッテル固体物理学入門 第8版、丸善
気体の熱伝導率
の電子の速度はFermi速度
電子比熱
電気伝導度 (移動度 )
Wiedemann-Frantzの法則 (金属):
(非常に低温の場合を除いて) 金属の熱伝導率と電気伝導率の比は温度に比例する
: Lorenz数

## Slide 10
ref: 坂田亮、熱電変換工学, REALIZE INC
Lorenz数:
縮退極限 (Wiedemann-Frantz則):
からLを計算できる => κele => κlat = κ – κele
電子熱伝導率とLorentz数 (厳密解)

## Slide 11: 半導体の状態密度、電子、正孔
EV
EC
ED
EA
NA
ND
EF
エネルギー
状態密度
  伝導帯側
  )
  自由電子密度
  非縮退半導体密度
  密度
  価電子帯側
  )
  自由正孔密度
  非縮退半導体密度
  密度
全状態密度：

## Slide 12: Fermi準位の求め方: 図解
Q = (ne + NA-) – (nh + ND+) をEFに対してプロットし、ゼロ点を求める
Chart: 
Q
Log |Q|
EF
ND = 3.0e17
ED = 1.02
NA = 1.0e13
EA = 0.1
T = 300.0
Eg = 1.12
NC = 1.0e19
NV = 1.0e21
EF = 0.997 eV
EF

## Slide 13: Fermi準位の計算: プログラム
Q(EF) = (ne + NA-) – (nh + ND+) = 0 を満たす EF を求める。 Newton法は発散しやすい ＝＞ 二分法を使う
数値積分の講義資料: http://conf.msl.titech.ac.jp/Lecture/python/index-numericalanalysis.html
原理: f(x) が単調関数であれば、解 x は f(x0) < 0 かつ f(x1) > 0 (あるいは f(x0) > 0 かつ f(x1) < 0) を満たす区間 [x0, x1] に1つ存在する。
手順: f(x0) < 0 かつ f(x1) > 0の場合を考える (f(x0)･f(x1) < 0 で判断)。
x2 = (x0 + x1) / 2.0
f(x2) > 0 (f(x0)･f(x2) < 0) であれば、 x1 をx2 で置き換える f(x2) < 0 (f(x1)･f(x2) < 0) であれば、 x0 をx2 で置き換える
|x1 – x0|, |f(x1) – f(x0)| が必要な精度以下になったら、 解を x2 にして反復終了
1. に戻って反復
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6

## Slide 14
Eelctrical/Launcher.py

## Slide 15
Thermoelectric properties

## Slide 16
Van der Pauw correction factor

## Slide 17
Fermi-Diract distribution /integrals

## Slide 18
Free-electron model: T dependence

## Slide 19
Free-electron model: T dependence

## Slide 20
Free-electron model: EF dependence

## Slide 21
Free-electron model: EF dependence