## Slide 1
「ガラス半導体」が
「高精細タブレットPC」をつくる
東京工業大学 応用セラミックス研究所 神谷利夫
透明で曲がる 酸化物トランジスタ
70”液晶TV 38402160
(SEC, FPDI2010)
55” 有機EL 1,9201,080, FHD (LG Display CES2011)
6.5” フレキシブル有機EL 160272, WQVGA
(SMD, SID2010/APL2009)

## Slide 2: 参考図書： 透明金属が拓く脅威の世界 ［絶版 !!］
第１章 プロローグ：材料研究が持つ可能性
第２章 透明金属の用途
第３章 透明ってどういうこと？ 金属と絶縁体の違いは何？
第４章 電気を流すもの、流さないもの
第５章 色と電気伝導度の関係
第６章 新しい透明金属と応用
第７章 ガラスが高性能の 透明トランジスタに変身
第８章 セメントを透明な半導体、 さらに金属に変身させる
第９章 エピローグ：材料科学への誘い

## Slide 3: 講演の内容
酸化物トランジスタ アモルファス酸化物半導体： 新しい半導体材料
現在のアモルファスシリコンを置き換える性能
アモルファス ＝ 「結晶ではない」 結晶ではない酸化物 ＝ 「ガラス」 ＝＞ 「ガラス半導体」
・ 酸化物がなぜ面白いか
・ 平面TVはどのようにして動くのか
・ なぜ 「ガラス半導体」 が大事なのか
・「ガラス半導体」が実用化されるまで
・ 「ガラス半導体」 で世の中がどう変わるのか
11

## Slide 4: 酸化物はどこに？
化学I、数件出版、平成14年3月検定
2

## Slide 5: 宝石の多くも酸化物
人工宝石 中央: ルビー 周囲：ルビー5個 エメラルド2個 擬似ダイアモンド3個
人工宝石 C ダイアモンド: 無色透明 Be3Al2Si6O18 (緑柱石, beryl) エメラルド： 海緑色 アクアマリン： 淡青色 Al2O3 ルビー: Cr3+ 0.01~3mol% 赤色（紅玉）
サファイア: 無色透明、他（鋼玉）
SiO2・nH2O オパール: 蛋白石、蛋白光
人造宝石
ZrO2
キュービックジルコニア
The Magic of Ceramics, D.W. Richerson, The Am. Ceram. Soc., 2000
3

## Slide 6: 原料は同じ (アルミの例)
ニューセラミックス、 坂野久夫著、パワー社
粉末
単結晶酸化アルミニウム
人工宝石 中央: ルビー 周囲：ルビー5個 エメラルド2個 擬似ダイアモンド3個
The Magic of Ceramics, D.W. Richerson, The Am. Ceram. Soc., 2000
“SAPPAL”透光性アルミナ (高圧ナトリウムランプ)
東芝セラミックス http://www.tocera.co.jp/ja/products/semicon/sapphal.html
焼結体 (細かい単結晶の塊)
3

## Slide 7: 原料は同じ (シリコンの例)
株式会社 新陽 http://www.sinyo.jp/prod.html
株式会社 新陽 http://www.sinyo.jp/prod.html
シリコン (Si)
インテル博物館
コンピュータ(CPU,メモリー)
窓ガラス、食器、装飾品
+ 酸素(O2)
= ガラス (SiO2)
光ファイバー (深紫外光ファイバー)
昭和電線電纜株式会社
3

## Slide 8: 金属の中の電子
横方向
上方向（エネルギー）
横方向
がけの途中にあるパチンコ玉は
すぐに落ちる
ただし、下の箱に隙間が無いと落ちることはできない
隙間がないと動けない
隙間があるとよく動く
＝＞電気を流す “金属”

## Slide 9: 絶縁体の中の電子
横方向
上方向（エネルギー）
横方向
がけの途中にあるパチンコ玉は
すぐに落ちる
ただし、下の箱に隙間が無いと落ちることはできない
隙間がない
電子がない

## Slide 10: 半導体の中の電子
横方向
上方向（エネルギー）
横方向
がけの途中にあるパチンコ玉は
すぐに落ちる
ただし、下の箱に隙間が無いと落ちることはできない
温まった電子は 動けるようになる
バンドギャップ

## Slide 11: 半導体の中の電子
横方向
上方向（エネルギー）
横方向
がけの途中にあるパチンコ玉は
すぐに落ちる
ただし、下の箱に隙間が無いと落ちることはできない
温まった電子は 動けるようになる
バンドギャップ
バンドギャップﾟが大きい
＊動ける電子が少ない
＝＞絶縁体

## Slide 12: 酸化物の特徴は?
2. 周期表のほとんどの元素を使える ＝＞選択肢が多い
半導体には使えないというのが エレクトロニクス技術の常識
環境にやさしい、複雑で高度な機能
3. 結晶構造が多彩で面白い
自然にナノ構造ができる
4. イオン結合性
1. 透明 (バンドギャップが大きい)
電気絶縁体
4

## Slide 13: 酸化物の特徴は?
脆い 曲がる酸化物はたくさんある
電気を流さない 電気を流す酸化物はたくさんある バンドギャップが大きいことは悪いことばかりではない
構造材料としてしか使えない 使い方によってはSiよりも優れた 半導体デバイスを作れる
5

## Slide 14: ブレークスルーへ： 逆張りの発想
室温でも動く半導体デバイス アモルファス中でも大きい電子移動度
3. ‘変わった’ 結晶構造を積極的に利用
不安定な電子、正孔を安定化
4. 強いイオン性によって何が得られるか？
1. バンドギャップが大きい
絶縁体に電流を流せる電極になる
2. 専門家に相手にされてこなかった材料
イオン性半導体、アモルファス酸化物
5

## Slide 15: 電気を流す酸化物： 透明酸化物導電体
産総研, メガソーラータウン
三菱重工 a-Si:H
Sharp
平面ディスプレイ
タッチパネル
薄膜太陽電池
東急電鉄, すずかけ台駅
6

## Slide 16: ボーイング787 Dreamliner
LEDライト
ヘッドアップディスプレイ タッチパネル
エレクトロクロミックガラス
Newton2011年12月号
7

## Slide 17: 透明ディスプレイの実例
Time Machine, 2002, Dreamworks
Minority Report, 2002, 20Century Fox
F/A-18C ホーネット Wikipedia, Japanese http://ja.wikipedia.org/
透明窓ディスプレイ
ヘッドアップディスプレイ
Defi-Link VSD CONCEPT 日本精機 http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/
映画の中の透明ディスプレイ
8

## Slide 18: 透明液晶ディスプレイ (タッチパネル内蔵)
46型液晶 透過率 ~6%
サムソンLCD（韓国） SID2010
2011年3月から22型の 量産を開始
8

## Slide 19: 実用化された有機ELディスプレイ
ソニー 11型 TV (XEL-1) (2007/12/1 – 2010/2/16) 25型､ 17型 (業務用, 医療用) (2011/2/16発表)
サムソン電子 Galaxy S SC-02B (2010) Galaxy S II SC-02C (2011) 4.3型
LGディスプレイ: 15型 TV (2009)

## Slide 20: 実用化された有機ELディスプレイ
ソニー Play Station Vita 5型960×544
サムソン電子 Galaxy S SC-02B (2010) Galaxy S II SC-02C (2011) 4.3型800×480 (WVGA)
NTTドコモ
MEDIAS PP N-01D
4型800×480 (WVGA)
http://juggly.cn/archives/43216.html
東芝
REGZA Tablet AT570 (2012) 7.7型1280×800
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120109/203352/?ref=ML

## Slide 21: ジオ・コスモスに次世代の光 日本科学未来館11日再開
2011/6/4 朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0604/TKY201106030625.html
2011/6/3 日刊工業新聞
http://www.nikkan.co.jp/news/photograph/nkx_p20110603.html
三菱電機 球体型の有機エレクトロ・ルミネッセンス（EL）ディスプレー
直径約6メートル 96ミリメートル角の有機ELパネルを1万362枚 1000万画素以上
従来の発光ダイオード（LED）方式のものと比べ約10倍の能力

## Slide 22: TOYOTA、東京モーターショーに“つながる”コンセプトカー「TOYOTA Fun-Vii」を出展
2011/11/28 トヨタ自動車
http://www2.toyota.co.jp/jp/news/11/11/nt11_056.html
2011/11/28 時事通信など
http://news.biglobe.ne.jp/economy/1128/jjp_111128_8012358238.html
http://blog.goo.ne.jp/thinklive/e/2865b5ebb9d731a2b59ff9c6ecfe2d39
車体や室内全面がディスプレー（タッチパネル）
スマートフォンで自由に車体の色などを変えられる
２０２０年の実用化を目指す

## Slide 23: 酸化物ファイバー製品
http://www8.ocn.ne.jp/~tkc-kf/tainetu.html
ガラスファイバー (FRP, 高温電気絶縁部品)
セラミックスファイバー (超高温電気絶縁部品)
9

## Slide 24: 酸化物も曲がる
http://www.idemitsu.co.jp/moconet/archives/spot/gangu/line2.html
長崎ポッペン
http://www.japan-fc.co.jp/products/pro_4.html
セラフレックス (ZrO2) (日本ファインセラミックス)
ガラスファイバー
単結晶サファイア (京セラ)
9

## Slide 25: フレキシブル多結晶材料
50 m厚キャスト多結晶シリコン 80 m厚太陽電池 (Sharp 2005)
ガラス被覆したセラミックス CIGSセルで変換効率15.9% (AIST PVSEC2010)
9

## Slide 26: 曲がっている液晶ディスプレイ
エプソン (2003/10/29) http://techon.nikkeibp.co.jp/members/01db/200310/1012838/ 50 m厚ガラス R=50mm, 3.8” 212ppi
AUO (2008/5/21, 6/6)
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080521/152049/ http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080606/152960/?ref=RL3
R=100mm
三菱電機
タッチパネル付湾曲LCD
東京モーターショー2011
週刊アスキー 2011/12/20号
東芝 (2002/5/21) http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/0521/toshiba.htm R = 20 cm, 8.4” 800x600 (SVGA)
9

## Slide 27: 曲がるガラス
2009/10/29
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091029/177081/
Green Device 2009 (10/28-30, パシフィコ横浜)
厚さ100 m, 長さ400 m, 無アルカリガラス
日本電気硝子
10

## Slide 28: 極薄ガラス上に作製した アモルファス酸化物トランジスタ
日本電気硝子
無アルカリ アルミノボロシリケートガラス
破壊半径~50mm (100mm厚)
10

## Slide 29: ジョルジュ・スーラ グランド・ジャット島の日曜日の午後
12

## Slide 30: 液晶TVを拡大すると・・・
トランジスタ
トランジスタ
白色
青色
緑色
13

## Slide 31: 液晶TVの構造
バックライト
電源
偏光板
カラー フィルター
スイッチR （トランジスタ)
⑦
透明導電体 In2O3:Sn (ITO)
偏光板
液晶
glass
トランジスタ (a-Si)
S
D
Gate
性能は低い
シャープ http://www.sharp.co.jp/corporate/rd/28/28-3-2a.html
RGB (赤・緑・青) ピクセル
13
Notes: 31

## Slide 32: トランジスタ 電気でオン・オフを切り替えるスイッチ
1Tr1C DRAM
ワード線(書込)
データ(ビット)線 (書込, 破壊読出し)
C (メモリーノード)
Tr (スイッチング)
スイッチ
スイッチ
14

## Slide 33: トランジスタで コンピュータを作ることができる
メモリー回路
ワード線(書込)
データ(ビット)線 (書込, 破壊読出し)
C (メモリーノード)
Tr (スイッチング)
トランジスタ
ゲート電圧
トランジスタ
14

## Slide 34: コンピュータは単結晶シリコンで作る
インテル Core i7 http://www.pcgameshardware.de/aid,638219/Faszination-CPU-Wallpaper-Die-Shots-und-Wafer-von-Intel-CPUs-Update-Sandy-Bridge/Wallpaper/Download/ bildergalerie/?iid=1435859
直径30cm
15

## Slide 35: Si エレクトロニクスの課題
バンドギャップが小さい (1.12eV) ×高速不揮発メモリー ×光回路との集積化 (非可視光発光) ×高温動作、高出力動作
微細化に伴う問題
Si TOS (ZnO)
Energy gap (eV) 1.12 3.24
Electron drift mobility (cm2(Vs)-1) 1400 200
Electron saturation velocity (cm s-1) 1.0x107 >2.7107
Breakdown field strength (V cm-1) 3.0x105 >1106
Thermal conductivity (W (cm K)-1) 1.5 0.006
Fundamental electrical property of Si and TOS (ZnO)
フラッシュメモリー (遅い、耐久性)
量子効果、メゾスコピックデバイス
新材料？ High-K FeRAM ReRAM MRAM
酸化物半導体
16

## Slide 36: トランジスタに要求される特性
電子ペーパー 低温、低コスト作製 電流駆動力 (移動度) は重要ではない (<< 1 cm2/Vs でも十分) オフ電流も重要ではない: E-Ink自身がメモリー機能を持つ 低性能 TFT、Ion/off ~ 103でもよい
2. 液晶ディスプレイ 適度に低い作製温度 (~300oC), 低コスト 電流駆動力 (移動度) は重要ではない (<< 1 cm2/Vs でも十分) a-Si:H、有機 TFT (FE < 1 cm2/Vs) も使える オフ電流は低い方が望ましい: Ioff < 10-12 Aが必要
3’. 巨大／高速 (480 Hz) / 非メガネ 3D液晶ディスプレイ 高い電流駆動力 (FE > 3 cm2/Vs) 3. 有機ELディスプレイ 高い電流駆動力 (FE > 4 cm2/Vs) 非常に高い安定性 (Vth << 1V) 4. フレキシブルディスプレイ
低温プロセス (<< 200oC), 柔軟性, 高靱性
By courtesy of Dr. Matsueda (AUO)
17

## Slide 37: 透明･フレキシブル･高性能トランジスタ
ドレイン電流 IDS (mA)
ドレイン電流 IDS (A)
ゲート電圧VGS (V)
ドレイン電圧VDS (V)
移動度 8.3 cm2/Vs
曲げた後
移動度 7 cm2/Vs
曲げる前
ドレイン電流 IDS (mA)
ドレイン電圧VDS (V)
ゲート電圧VGS (V)
ドレイン電流 IDS (A)
PLD, L / W = 50 mm / 200 mm
18

## Slide 38: 薄膜トランジスタの構造と動作
半導体 (~30 nm)
n+ Si
ソース 電極
ドレイン電極
SiO2 (~150 nm)
ゲート電極
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ゲート電圧で 電流が10桁も変わる！！
19

## Slide 39: 結晶とアモルファス
結晶
アモルファス
O
In
Zn,Ga
20
Notes: 39
39

## Slide 40: 単結晶、多結晶、アモルファス
http://www.kyocera.co.jp/inamori/library/2_11.html
http://www.gintechenergy.com/jp/index.php/products/douro-series/douro-monocrystalline-silicon-solar-cell
http://plaza.rakuten.co.jp/breadvan/2005
http://www.alibaba.co.jp/pdetail-free/5053167.htm
単結晶シリコン太陽電池
多結晶シリコン太陽電池
INC-SOLAR AG 出典：「(株)カネカのアモルファスシリコン太陽電池」海外カタログ
アモルファスシリコン 太陽電池
http://semicon.jeita.or.jp/exposition/topics_03.html
21

## Slide 41: なぜ結晶よりアモルファスが良いのか？
結晶 ・高性能 ・単結晶は大きくできない・高価 ・多結晶は低性能、不透明
アモルファス ・均一性が高い ・ガラス基板が使える ・大面積で作れる ・性能は低い？？？
22

## Slide 42: 単結晶シリコンは~30cm程度
インテル Core i7 http://www.pcgameshardware.de/aid,638219/Faszination-CPU-Wallpaper-Die-Shots-und-Wafer-von-Intel-CPUs-Update-Sandy-Bridge/Wallpaper/Download/ bildergalerie/?iid=1435859
直径30cm
i7 (トランジスタ数 9億9500万個)
ダイサイズ216mm2
15

## Slide 43: 薄膜太陽電池 は 1 m 以上
a-Si:H 三菱重工業のアモルファスシリコン太陽電池
薄膜太陽電池用ガラス基板
2011~2012年: 1.42 m2
2013~2014年: 1.44 m2
産業技術総合研究所のメガソーラタウン
23

## Slide 44: 液晶TVは 2 m 以上のガラスに作る
アルバック
日鉱金属
第8世代 (2.12.40 m2)
24

## Slide 45: 液晶TV用ガラスサイズはどんどん大きくなる
G10 2.883.13
G8.5 2.202.50
G8 2.162.46
G7 1.872.2
G6 1.501.85
G5 1.101.30
G4 0.730.92
G1 0.300.40
G11 3.003.32 m2
G7.5 1.952.25
G3.5 0.680.88
G3 0.550.65
G2 0.370.47
24

## Slide 46: なぜ大型ガラス基板を使う？
第3世代: 550650
12.1型6面取り
第5世代: 1000  1200 40型2面取り
第6世代: 1500  1800
40型3面取り
テレビに使用開始したころ
第7世代: 1870  2200
40型6面取り
第10世代 ガラス基板 2.88 m  3.13 m
72型
156 cm  96 cm
24

## Slide 47: 液晶TVが大型化するとシリコンは使えない
100
80
90
ディスプレイサイズ (インチ)
120
動作速度 (Hz)
MoAlMo
MoAlMo
a-Si
Glass
現在の a-Si トランジスタ
60
70
動作限界
60
70
100
80
90
60
120
移動度 = 1
Cu
Cu
GIZO
Glass
高性能トランジスタ
ディスプレイサイズ (インチ)
動作速度 (Hz)
移動度 = 3
移動度 = 0.5
出典: Jang Yeon Kwon (SAIT), IDW 2007
25

## Slide 48: いろいろなディスプレイの解像度
26

## Slide 49: 酸化物トランジスタは100倍の電流を流せる
VGS (V)
VDS (V)
VGS=0–15V
IDS (A)
10-14
10-12
10-10
10-8
10-6
10-4
VDS (V)
IDS (A)
VGS=2–20V
VDS=10V
VGS (V)
IDS (A)
IDS (A)
VDS=2,4,6,8,10V
a-IGZO: Top-contact, bottom gate 40nm-thick a-IGZO / 150nm-thick SiO2 / c-Si, W/L = 300/50 (m) a-Si:H : Inverted staggered 200nm-thick a-Si:H / 200nm-thick SiNx, W/L = 28/6 (m)
Kamiya et al., Sci. Technol. Adv. Mater. (2010) in print
a-IGZO
a-Si:H
27

## Slide 50: アモルファス酸化物半導体の特長
 |  | アモルファス酸化物 | 結晶酸化物 | アモルファスシリコン | 低温多結晶シリコン | 有機半導体
成長温度 | 室温 | ◎ | ○ | △ | △ (ドーパント活性化が高温） | ◎
 | <200oC | ◎ | ○ | ○ | △(ドーパント活性化が高温） | ◎
 | <400oC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×
性能 (移動度) |  | ○10~30cm2/Vs | △2~27(?)cm2/Vs | ×1cm2/Vs | ◎>100cm2/Vs | ×1cm2/Vs
特性均一性 |  | ◎ | ×(?) | ◎ | × | ？
長期安定性 |  | ◎（現状ではアニールが必要) | ？ | × | ◎ | ×
作製コスト |  | ○ | ○ | △ | × | ○(◎)
フレキシブル化 |  | プラスチック上へ直接作製可能 | プラスチックOK | プラスチックOK | 転写法が主流 | プラスチックOK
開発状況 |  | ・有機ELテレビの動画デモ(LG) ・フレキシブル電子ペーパー、カラー電子ペーパーの試作(凸版印刷) ・5段リング共振器で410kHz発振を実証(キャノン) ・複数企業により長期安定性が実証される | ・カシオ、高知工科大により液晶TVが試作 | ・液晶テレビで実用化、現在の主流 ・複数企業により有機ELディスプレイが試作 | ・小型(<20“)ディスプレイで実用化 ・ソニーが11“有機ELテレビの年内量産をアナウンス | ・複数企業が試作品をデモ
28

## Slide 51: a-IGZO (2004~2007): 小型ディスプレイ試作
Flexible AMOLED 3.5”, 176220 QCIF* (LGE, IMID2007)
Transparent, flexible TFT (Tokyo Tech., Nov. 2004)
Flexible BW E-paper 2”,8060,50ppi (Toppan, IDW2005)
Front-drive color E-paper 2”, 3060 (Toppan, IDW2006)
AMOLED 3.5”, 176220 QCIF* (LGE, IDW2006)
15” XGA LCD 1024×768 (SEC, 2008)
12.1” WXGA AMOLED 1280×768 (Samsung SDI, IMID2008)
AMOLED 4”, 320×240 QVGA (SAIT, IMID2007)
29

## Slide 52: a-IGZO (2008-2011): 大型化、高解像度化
15” XGA LCD 1,024768 (SEC, SID2008)
12.1” WXGA AMOLED 1,280768 (Samsung SDI, IMID2008)
19” qFHD AMOLED 960540
(SMD, IMID2009, #3-1)
17” AMLCD
1,280×1,024 Samsung LCD KES2009 Exhibition
65” AMLCD 1,9201,280 FHD (AUO IDW10 #AMD8-4L)
15” AMOLED 1,9201,280 FHD (LGD TAOS2010)
37” FHD AMLCD 1,9201,080 (AUO, TAOS2010)
70” 3D AMLCD 3,8402,160, UD (SEC, FPDI2010)
32” AM-OLED 1,9201,080, FHD (AUO FPDI2011)
31” AMOLED HD, WOLED (LGD IDW11 #AMD4-2)
29

## Slide 53: 周辺回路・他デバイスの集積化技術
A System LCD with Integrated 3-Dimensional Input Device
Chris Brown, David Montgomery, Jean-Luc Castagner, Hiromi Kato, Yuuichi Kanbayashi
SID 10 Digest, p. 453 (31.3)
Sourceドライバー集積化 12.1型 有機ELディスプレイ
三星SDI
Digest of SID2008, 291 (2008) J. SID 17/2, 95 (2009).
Source/Gateドライバー集積化 4.0型 有機ELディスプレイ
半導体エネルギー研究所
IDW’09 AMD4/OLED4-2 (2009)
30

## Slide 54: a-IGZO (2008~2011): フレキシブル/透明
フレキシブル電子ペーパー 2”,VGA,400ppi (2009) (凸版印刷)
前面駆動カラー電子ペーパー 4”, 100ppi (2008) (凸版印刷)
2.4” タッチパネル付透明有機EL QVGA, 320240 (AUO, SID2010, #11-2)
6.5” フレキシブル有機EL 160272, WQVGA
(SMD, SID2010/APL2009)
透明有機EL 3.2”,qVGA,320240 (ETRI, SID20108, #18-1)
31

## Slide 55
Tech On! http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110822/196371/#
TFT (トランジスタ) にIGZO
IGZO: InGaZnO4 アモルファス酸化物半導体
iPad3へ酸化物トランジスタを使う予定
31

## Slide 56: シャープ: iPadに関する記事
2012/3/14 毎日新聞など http://ggsoku.com/2012/03/new-ipad-lcd-samsung/
New iPadはSamsung製ディスプレイのみ使用、 シャープの出荷は4月の見込み
2012/3/18 毎日新聞など
New iPadでシャープを含む三社のディスプレイを確認
2012/4/14 日経BP Tech ON! など http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120413/212723/
シャープは3月に亀山第2工場でIGZOパネルの生産を開始、 4月から本格量産に移っている (当初予定より3か月の遅れ)
タブレット, Ultrabook, 医療用高解像度ディスプレイなどに予定 SID2012: ・32” 3,8402,160 140ppi ・10” 2,5601,600 300ppi ・ 7” 1,280 800 217ppi
31

## Slide 57: a-IGZO (2012): 量産開始、新しい応用へ
RFIDタグ 70mm距離, 5 V / 40mW / 1 nA (日立, IEDM2010/IEICE2011)
新型iPadの高精細レティナディスプレイ 10”, 2,0481,536, 264ppi (シャープ, 2012/3-4 ? )
pc-IGO, 有機EL 9.9”, qHD, 960540 (ソニー, IDW11)
溶液プロセス、超フレキシブル Tmax = 250oC,  = 2.17 cm2/Vs (IMEC, IDW11)
55” 有機EL 1,9201,080, FHD (LGディスプレイ CES2012)
2012/6 100万枚/月 (シャープ) 2.5-300万枚/月 (三星, LG) (2012/7/13 Tech-On! http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120712/228111/?P=2&ST=observer)
32

## Slide 58: アモルファスSiトランジスタ/ディスプレイの歴史
1962 CdS TFT P.K. Weimer, Proc. IRE 50 (1962) 1462.
1971 RCA: アクティブ駆動の提案、実証 B.J. Lechner, F.J. Marlow, E.O. Nester and J. Tults, Proc. IEEE 59 (1971) 1566.
1973 CdSe TFT TNモードLCD T.P. Brody, J.A. Asars and G.D. Dixon, SID’73 Digest (1973) 179.
1975 a-Si:Hの価電子(ドーピング)制御 W.E. Spear and P.G. LeComber, SSC 17 (1975) 1193; Philos. Mag. 33 (1976) 935.
1979 a-Si TFT、LCDへの提案 P.G. LeComber, W.E. Spear, and A. Ghaith, Electron. Lett., 15 (1979) 179.
1980 a-Si LCDの動作実証
1982 320320 a-Si LCD
1986 松下電器、a-Si TFT LCDの実用化（3”ポケットカラー液晶TV) S. Hotta et al., SID’86 Digest (1985) 66.
1986 NEC: PC-98LT 640400 反射式モノクロLCD
1987 ホワイトモードDSTN LCDパネルがワープロに搭載される PC用12” 640400カラーSTN LCD試作
1989 NEC: PC-9801N 640400 8階調モノクロLCD Apple: ラップトップPC (ref. Machintosh Protableカタログ)
2000 Sharp: “液晶世紀”
2005 液晶CRTの出荷額がブラウン管を超える
2006 液晶TVの出荷額がブラウン管を超える
33

## Slide 59: 実用化の歴史： 比較
材料発見年からの経過
33
SC: 太陽電池 (Solar Cell) TFT: トランジスタ (Thin-Film Transistor)
OLED: 有機EL

## Slide 60: 「新材料の実用化には20~30年かかる」？
材料工学科では「定説*」
エレクトロニクスはそんなに気が長くない
IGZOの立ち上がりは早い？ ・a-Siの立ち上げも早かった ・「早い」と感じているのは、当時現場に いなかった人では？
*広く検証されて確実なものと認められた(仮)説 広辞苑, 岩波
34

## Slide 61: 新材料実用化の必要条件
技術 (最低条件)： 量産、信頼性、ビジネスに見合うコスト
必然性  新技術導入にともなう“リスク”にかなうこと
機能 (ニーズ、シーズ) ・現状では不可能 (a-Si TFT  a-Si太陽電池) ・現状より10倍高い (a-IGZO TFT) (例外: 二次電池、炭素複合材、Mg合金・・・)
コスト ・現状より1/10 (あるいは半分以下)
社会・環境的制約 ・毒性 (フロン, Pb, Cd, Hg, As, 薬品, 農薬 etc.) (・資源(Ce研磨剤, Dy含有磁石, Pt etc.、だが・・・))
タイミング
・新規導入設備 (装置メーカ主導)
34

## Slide 62: 有機ELの焼き付き: メリットは？
画質 ○ 消費電力 ？
コスト × 重量・厚さ － (<< ガラス・バッテリー)
解像度 × 耐衝撃 － (耐摩耗損傷？)

## Slide 63
日経エレクトロニクス2012/6/25
フレキシブルディスプレイの実用化

## Slide 64: 酸化物トランジスタ： その他の特長
1.5 V の低電圧、1 nA (10億分の1アンペア) で動作 RFID タグ, SUICA, PASMO 日立製作所
低電圧・低消費電力 (現在の液晶TVの2/3) シャープ
表示画面を保持するのに電力を使わない 電子ペーパー (低電力) ＋ 液晶 (動画) 半導体エネルギー研究所
不揮発メモリ フラッシュメモリ (USBメモリ、SSD) の置き換え
35

## Slide 65: 目下の研究テーマ
アモルファスと結晶の本質的な違いは？ 構造、物性をどこまで実験的に実測し、 理論的に明らかにできるか？
どこまで性能が上がるのか？
実用的な性能のN型とP型デバイスをガラス／プラスチック上に作れるか？
酸化物の中なのに、酸素が ’不純物’ になる？
入れてもいないのにたくさんの ‘水素’ が入っている シリコンでは、水素は良い役割と悪い役割を持つ 酸化物では？
35

## Slide 66
http://www.khlab.msl.titech.ac.jp/
36

## Slide 67: おわり

## Slide 68: 私の研究のアプローチと目的
(1) 低温形成技術 低温アニール、薄膜成長制御
(2) 高性能化技術 微細化、新組成材料
(3) CMOS回路技術 － P型TFTの開発 Cu2O TFT、新材料探索
68 /10
解決の方法: 新しい半導体材料
室温でも製作できる (プラスチックも使える)
移動度が高い (>10cm2/Vs)
オフ電流が非常に低い “電子ペーパー ＋ LCD” の特長をもった 電子ブック・タブレット端末
透明: 景観に溶け込んだ透明ディスプレイ
アモルファス酸化物半導体 (AOS)
研究の目的
アモルファス酸化物半導体の
6.5” 有機EL (三星)
19” 有機EL (三星)
これまで試作された AOSディスプレイ
37”液晶TV (AUO)

## Slide 69: 太陽電池や液晶の値段は？
単結晶シリコン: Intel Core i7 (トランジスタ数 9億9500万個)
200個/枚  3万円 = 600万円/直径30 cm
太陽電池
250万円/(4kWシステム,20m2)  (1/3) (パネルの比率) = 4万円/(パネル m2)
液晶TV (トランジスタ数600万個)
TV: 3万円/30型 = 3万円/0.05m2 = 60万円/m2
パネル: 5千円/30型 = 5千円/0.05m2 = 10万円/m2
2011/10現在、32型TVで安いものは４万円弱
また、液晶TVの60~70%が液晶パネルコストとのWeb書き込みあり

## Slide 70: 太陽電池や液晶の値段は？
単結晶シリコン: Intel Core i7 (トランジスタ数 9億9500万個)
200個/枚  3万円 = 600万円/直径30 cm
太陽電池
250万円/(4kWシステム,20m2)  (1/3) (パネルの比率) = 4万円/(パネル m2)
液晶TV (トランジスタ数600万個)
TV: 3万円/30型 = 3万円/0.18m2 = 17万円/m2
パネル: 1.5万円/30型 =1.5万円/0.18m2 = 9万円/m2
TFT板: 5千円/30型 = 5千円/0.18m2 = 4万円/m2
液晶TV (携帯高精細タッチパネル)
new iPad: $125/10型 = 1万円/0.02m2 = 50万円/m2
iPhone4: $40/3.5型 = 3.2千円/0.025m2 = 130万円/m2
2012/7/9 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120709/227292/?ST=observer
15.6” HD $42 18.5”HD $55
32.0” 720p 60Hz $128
2011/10現在、32型TVで安いものは４万円弱
また、液晶TVの60~70%が液晶パネルコストとのWeb書き込みあり
2011/10現在、32型TVで安いものは４万円弱
また、液晶TVの60~70%が液晶パネルコストとのWeb書き込みあり

## Slide 71: 酸化物トランジスタを使ったﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
透明・フレキシブルTFT (東工大, 2004年11月)
フレキシブル白黒電子ペーパー 2”, 8060, 50ppi (2005) 2”, VGA, 400ppi (2009) (凸版印刷)
フレキシブル有機EL 3.5”, 176220 QCIF* (LG電子,2007)
フレキシブル有機EL 6.5”, 160272 (WQVGA, 85ppi)
(SMD, SID2010/APL2009)
フレキシブル集積回路
310 kHz (Taiwan Natl Univ, SID2008)

## Slide 72: AOS (2006~2008): 回路動作と信頼性
410kHz 5-stage Ring Oscillator (Canon, EDL 2006)
Inverter
Uniformity (Canon, 2007)
120Hz OLED drive (Canon, 2007)
300kHz flexible 5-stage RO (Nat.Taiwan U., ITRI, 2008)
Stability of a-ZTO TFT (Univ. Braunshweig, 2007)
Stability of 200oC-annealed TFT (SAIT, 2008)
94TFTs
Ipd
Vsel
Vdata

## Slide 73: TAOS2010 (Jan., 2010)
17” SXGA / 15” WXGA AM-LCD (SEC, 2010) (gate drv integrated)
E-Paper, VGA, 400ppi, Printed (Toppan, 2010)
E-Paper, QVGA 50ppi, Printed (Toppan, 2010)
Max T 270 ºC m: 5.4 cm2/Vs Vth: 3.7 V
12.1” AM-LCD, S/G driver-integrated (Sharp, 2009, IDW)

## Slide 74: LG Display社が55型の有機ELディスプレイを開発、酸化物半導体TFTで実現
Tech On! 2011/12/26 2012 International CES http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20111226/203056/?ST=observer
IGZO（In-Ga-Zn-O）TFT
55”有機EL
画素数 1920×1080
厚さ 5 mm弱
消費電力 < 同社のLCDパネル コントラスト比 >10万:1
応答速度 >LCDの1000倍
白色有機EL（WOLED）
カラーフィルタ
2012年中に発売予定 (40万円以上 $8000?)

## Slide 75
Samsung、フレキシブル画面搭載製品を 来年発売へ
2011/11/01 IT Pro http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20111101/371782/
同社のスマートフォン
2012年上半期発売？

## Slide 76: 拡散律速のa-IGZO/Pt接合
n = 1.04 (ガラス上)
n = 1.2 (PI上)
赤丸: 200oC熱処理後
Dong Hee Lee et al., IEEE EDL (2011) in print

## Slide 77: スマホやタブレット端末向けの高精細液晶に 熱い視線、新聞も表示できる
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20111027/199870/
Tech On! 2011/10/27 FPD International2011
2560×1600
7.5型（中央）と6.1型（右）
6.1型の画面サイズでも、
見開きで表示させた新聞の 文字が読める
4型 720×1280
3.45型 540×960
東芝モバイル
ディスプレイ
？？？

## Slide 78: 498ppiの超高精細液晶、 東芝モバイルディスプレイが開発
2011/11/20 FPD International2011
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20111020/199555/
498ppi 6.1型液晶パネル
写真画像とほぼ同等
新聞を見開きで読める
画素数 2560×1600
コントラスト比 1000対1
視野角 上下、左右 176度以上
色再現範囲 NTSC規格比61%
表示色 1677万7216
低温多結晶Si TFT

## Slide 79: いろいろなディスプレイの解像度

## Slide 80: 疑問
Q1 なぜ凸版印刷だったのか？
Q2 なぜ日本のパネルメーカーではなかったのか？
Q3 なぜ韓国・台湾の企業ではなかったのか？
Q4 なぜいきなりディスプレイ試作から始まったのか（始められたのか）？

## Slide 81: 疑問
Q2 なぜ日本のパネルメーカーではなかったのか？
・本業に忙しく余裕がない
・‘New (exotic) material’はラインに入れられない
・Si信仰
・シャープはZnOで失敗
Q1 なぜ凸版印刷だったのか？
・関連事業がない
・Siに対するこだわりがない
・a-Si/poly-Si研究の蓄積があった

## Slide 82: 疑問
Q3 なぜ韓国・台湾の企業ではなかったのか？
・LGはZnO TFTの蓄積はあった 2年遅れで参戦
・Samusng, AUO, Chimeiなどは ‘‘Zero”からの立ち上げはしない 凸版、LGの後を追って参戦

## Slide 83: 疑問
Q4 なぜいきなりディスプレイ試作から始まったのか（始められたのか）？
電子ペーパ ＋ 凸版印刷
・駆動には ‘‘良いTFT” である必要はない
・すでに試作設備があった
・チャネル層作製部分だけの入れ替えで済む
＝＞ 実用化が早かった理由としても大きい
・余計な ‘‘経験・知識” が足かせにならなかった

## Slide 84: アモルファス半導体の歴史
1948 ゼログラフィ (a-Seと考えられる) R.M. Schaffert and C.D. Oughton, J. Opt. Soc. America, 38 (1948) 991
1950 RCA: a-Seの光伝導 (それ以前はアモルファス半導体では光伝導がない) P.K. Wimer, Phys. Rev. 79 (1950) 171
1955 Kolomiets: a-As-Tl-Seの高電気伝導度 N.A. Goryunova and B.T. Kolomiets, J. Tech. Phys. 25 (1955) 984
1968 a-As-Te-Ge-Siの電気的スイッチメモリ現象 S.R. Ovshinsky, PRL 21 (1968) 1450 (A.D. Pearson et al., “Advances in Glass Technology” (Plenum Press, 1962) 357に類似の現象が報告)
1960後半~1970前半 スパッタ、蒸着によるa-Ge, a-Si
1970初頭 SiH4＋PECVD a-Siの優れた光伝導特性と大きな光吸収係数
1975 a-Si:Hの価電子(ドーピング)制御 W.E. Spear and P.G. LeComber, SSC 17 (1975) 1193; Philos. Mag. 33 (1976) 935.

## Slide 85: a-Si太陽電池の歴史
1975 a-Si:Hの価電子(ドーピング)制御 W.E. Spear and P.G. LeComber, SSC 17 (1975) 1193; Philos. Mag. 33 (1976) 935.
1976 RCA: Pt/a-Si:H Schottky SC (η=2.4%) D.E. Carlson and C.R. Wronski, APL 28 (1976) 671.
1977 Pt/ox./a-SiH MIS SC (η=5.5%) D.E. Carlson, IEEE TED, ED-24 (1977) 449.
1977 Staebler-Wronski効果 (光劣化現象) D.L. Staebler and C.R. Wronski, APL 31 (1977) 292.
1978 SnO2/p-i-n SC 岡本博明, 新田照, 濱川圭弘、”アモルファスシリコン太陽電池”、応用物理 47 (1978) 872. H. Okamoto and Y. Nitta, T. Adachi and Y. Hamakawa, Surf. Sci., 86 (1979) 486.
1979 ITO/p-i-n/SUS SC (η = 4.5%) H. Okamoto, Y. Nitta, T. Adachi and Y. Hamakawa, Surf. Sci. 86 (1979) 486.
1980 電卓用SCとして実用化: 三洋電機 Y. Kuwano and S. Nakano, JARECT 16 “Amorphous Semiconductor Technologies and Devices”, (1984) 222, Ohmsha and North-Holland
1981 a-SiC/a-Si SC Y. Tawada, M. Kondo, H. Okamoto and Y. Hamakawa, Proc. 15th IEEE PV Specialists Conf. (1981) 245
1987年頃 太陽電池生産は飽和傾向 1992 全世界の太陽電池生産のほぼ1/3がa-Si系SC
2001~2004 ドイツ・スペインFeed-in Tariff 制度改正
2007~2008 シリコン供給危機
2007 日本の太陽電池生産量、ドイツに抜かれる
2008 スペインでFeed-in Tariff見直し、失速
2008年以降 景気対策により中国で大規模に設備導入が行われる

## Slide 86: 液晶の歴史
1888 F. Reiniter: 液晶の観察
1962 CdS TFT P.K. Weimer, Proc. IRE 50 (1962) 1462.
1968 液晶の電気光学効果 ( 動的散乱モード) G.H. Heilmeier, L.A. Znoni and L.A. Barton, APL 13 (1968) 46; Proc. IEEE 56 (1968) 1162.
1968 LCDの原型素子 初のデモンストレーション
1969 室温で動的散乱モードで動く液晶 H. Kelker, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 21 (1973) 1.
1971 TNモード M. Schadt and W. Helfrich, APL 18 (1971) 127.
1971 RCA: アクティブ駆動の提案、実証 B.J. Lechner, F.J. Marlow, E.O. Nester and J. Tults, Proc. IEEE 59 (1971) 1566.
1973 セグメント型液晶 (シャープ)、TNモードLCD
1973 c-Si MOSFETで駆動する LCD TV試作 M.N. Ernstoff, A.M. Leupp, M.J. Little and H.T. Peterson, Int’l. Electron Dev. Mtg., (1973) 548.
1974 線順次駆動方式LCD P.M. Alt and P. Pleshko, IEEE TED ED-21 (1974) 146.
1982 パッシブマトリックス型TN LCD TV試作
1983 240240 2.14” HTPS TFT LCD S. Morozumi et al.
1984 STNモード LCD試作 T.J. Scheffer and J. Nehring, APL 45 (1984) 1021.
1986 ELA LTPS TFT T. Sameshima, S. Usui and M. Sekiya, IEEE Electron Device Lett. EDL-7 (1986) 276.
1987 ホワイトモードDSTN LCDパネルがワープロに搭載される PC用12” 640400カラーSTN LCD試作

## Slide 87: 有機ELの歴史
1950 Bernanose: 高分子膜で交流印加発光 (放電)
1965 RCA: 単結晶アントラセン、高電圧・電流による青色発光 W. Helfrich and W.G. Schneider, PRL 14 (1965) 229
1987 イーストマン・コダック: 現在の有機EL構造の原型 C.W. Tang, S.A. VanSlyke, APL 51 (1987） 913.
1997 東北パイオニア: 「見えるラジオ」 (PM) http://pioneer.jp/topec/jigyo/oled/
2003 コダック: デジタルカメラ (LS633), ヨーロッパで発売 (AM)
2007 Sony XEL-1 (11” OLED TV)
2009 LG: 15” OLED TV
2010 Samsung: Galaxy S
2011 Sony: PS Vita NEC: MEDIAS PP N-01D
2012 LGD/Samsung: 55”有機EL TV?

## Slide 88: 有機TFTの歴史
1983 有機TFT F. Ebisawa, T. Kurokawa, S. Nara, JAP 54 (1983) 3255; K. Kudo, M. Yamashina, T. Moriizumi, JJAP 23 (1984) 130.
1992 ペンタセンTFT (μ=0.002 cm2/Vs) G. Horowitz, X. Peng, D. Fichou, F. Garnier, Synth. Met. 51 (1992) 419.
2000 ペンタセンTFT (μ=2.4 cm2/Vs) J. H. Schön, C. Kloc, B. Batlogg, Org. Electron. 1 (2000) 57.
2004 産総研: LCD http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2004/pr20040802/pr20040802.html
2007 Sony フレキシブル有機ELディスプレイ

## Slide 89: FeRAMの歴史
1921 強誘電性の発見 (ロッシェル塩)
1952 Pb(Zr,Ti)O3 (PZT)の発見 G. Shirane and K. Suzuki: J. Phys. Soc. Jpn. 7(1952)333. E. Sawaguchi: J. Phys. Soc. Jpn. 8 (1953)615.
1970年代 強誘電体を用いたメモリ開発始まる
1984 RAMTRON: 設立以来FeRAM開発
1987 小規模FeRAM学会発表始まる R. Moazzami et al., IEEE TED 39 (1992) 2044.
1992 RAMTRON: CMOSプロセスでFeRAM開発 http://www.ramtron.com/about-us/history.aspx
1996 RAMTRON: 4k~64kb PZT FeRAM製品化
1996 PZT/SnO2 FeRAM Appl. Phys. Lett. 68 (1996) 3650
1998 RAMTRON: 自社生産中止。ファブレスへ (ローム等へ委託)
1999 富士通FeRAM混載LSIを製品化
2004 富士通 1Mb FeRAMを製品化 http://techon.nikkeibp.co.jp/members/NEWS/20041025/106148/?ref=RL3
2006 ソニーがFeliCaで富士通のFeRAMを採用 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20061108/123247/

## Slide 90: 有機ELの駆動方法
電極
有機 半導体
電極
ガラス
トランジスタ
酸素ゲッター
保護層
トランジスタ
平坦化層
不活性ガス
電極
電極
有機半導体
トランジスタ回路
ガラス
Notes: 90
9
11
9

## Slide 91: 有機ELの構造と動作原理
ITO
HIL
HTL
ETL
EIL
EML
Al
Exciton
正孔注入電極 (ITO)
+
ガラス基板
正孔注入層 (HIL)
正孔輸送層 (HTL)
発光層 (EML)
電子輸送層 (ETL)
電子注入層 (EIL)
電子注入電極
電子と正孔をぶつけると光が出る
金属

## Slide 92: 有機ELの問題
Jae Kyeong Jeong et al., Inha Univ, IMID2009, 50-3
発光強度 実効電圧の 自乗 (V - Vth)2 に比例
閾値電圧 Vth が 0.1 V ばらつくと
発光強度が 16 % 変わる

## Slide 93: TFT characteristics (Ozone annealing)
93
As-depo.
100-250oC
Notes: On the other hand, ozone annealing shows transfer characteristics like this figure.
Each line shows annealed temperature at 50, 100, 150, 200, 250 and 300oC.
Ozone annealing is inhibited negative shift.
However, at 300oC annealing, it is shows too large threshold voltage.

## Slide 94: Recovery by monochromated photons
Stable Large Vth state
Recovering
Thres. photon energy ~ 2.3 eV
Notes: This figure shows recovering photon energy.
Inset table shows Vgs shift at 10(-10) A of drain-source current.
2.3eV light illumination caused no response.
And it shows negative shift with increasing photon energy.
Considering these results, we assumed this origin is not only structural change but also chemical composition
because of the large difference comparing other TFTs.

## Slide 95: Thermal desorption spectra (TDS)
Weakly-bonded oxygen in SnO2
N. Yamazoe et al., Surf. Sci. (1979)
a-type (Low-temp.) : neutral O2 or O2-
b-type (High-temp.) : O2- (lattice)
O3-300oC
As-depo.
O2-300oC
O3-250oC
Large amount of O2 desorption in 300oC O3 annealed a-IGZO.
Weakly-bonded oxygen causes the bistable behavior on TFT operation.
P. 221
K. Ide, Appl. Phys. Lett. 99 (2011) 093507

## Slide 96: Discussion: Defect levels
Log (DOS)
VB
EF
Large Vth state
CB
Log (DOS)
VB
EF
Large S state
CB
Deep continuous traps (~ 41017 cm-3eV-1)
Decrease in the traps (~ 11017 cm-3eV-1)
Donor level ~0.1 eV
Deep levels (>> 1020 cm-3)
Surface states
Relaxation
(negative U)
Notes: We speculated subgap DOS model like this.
When initial measurement performed, sample has large deep trap level.
How ever fermi level across this deep level, that level transition more deep level like this figure and formed so stable state.
That is located about 2.3eV from conduction band.
We found that these anomalous behavior caused by oversaturated oxygen.

## Slide 97: Discussion: Defect levels
Log (DOS)
VB
EF
Recovery to Large S state
CB
Log (DOS)
VB
EF
Photoexcitation
CB
2.4 eV
Recovery
Notes: We speculated subgap DOS model like this.
When initial measurement performed, sample has large deep trap level.
How ever fermi level across this deep level, that level transition more deep level like this figure and formed so stable state.
That is located about 2.3eV from conduction band.
We found that these anomalous behavior caused by oversaturated oxygen.

## Slide 98: 平面型電界効果型トランジスタの構造
n+ c-Si contact
p- c-Si
n channel
Substrate bias
絶縁性基板(ガラスなど)
n+ a-Si:H contact
i a-Si:H
n+ poly-Si contact
絶縁性基板(ガラスなど)
i poly-Si
n- oxide semiconductor
絶縁性基板(ガラスなど)
metal contact
n-ch MOS FET
n-ch a-Si:H TFT
n-ch LDD LTPS TFT
n-ch oxide TFT

## Slide 99: タブレット、スマートフォンの時代に
2010/1/28
Apple, Steve Jobs: iPad発表
YOUTUBE http://d.hatena.ne.jp/video/youtube/OBhYxj2SvRI
AppleがiPadを発表 ―目玉はiBooks、価格は$500から$830
http://jp.techcrunch.com/archives/ 0100127ipad-ibooks-500/

## Slide 100: New iPad (2012年3月)
http://www.apple.com/jp/ipad/specs/
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120316/209353/
レティナディスプレイ 2,0481,536, 264 ppi
シャープがa-IGZOパネルを供給
iPad2
New iPad
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/120413-b.html
http://www.nikkei.com/tech/news/article/g=96958A9C9381949EE3E1E290868DE3E1E2E6E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2

## Slide 101: TCOからTOSへ
透明導電性酸化物 (TCO) 窓層透明電極 受動機能材料 高い透光率 & 高い電気伝導度 In2O3:Sn (ITO) : FPD, 薄膜太陽電池 (a-/uc-Si:H), タッチパネル SnO2:F, ZnO:(Al,Ga) : 薄膜太陽電池 (a-/uc-Si:H, CIGS) a-In2O3:ZnO (a-IZO) : OLED、他?
透明酸化物半導体 (TOS) 光電デバイスの能動層 高透光率 初期の研究ではZnO, In2O3, SnO2 しかし、TOSは… 低いキャリア濃度で高い安定性 & 高い移動度 & 低い欠陥密度 c-InGaZnO4 (c-IGZO).

## Slide 102: 高性能透明FET
透明FET 単結晶InGaO3(ZnO)5
K. Nomura et al. Science (2003)
eff ~ 80 cm2/Vs

## Slide 103: 酸化物機能材料の課題
・既存半導体技術に勝てるのか? (GaN LEDs, Si MOS ULSIs などなど)?
・酸化物だけでしか作れないアプリケーションを見つける必要 酸化物に固有の特性、物性を考え直す。 なぜ酸化物を使わなければいけないのか。
ターゲットが同じなら無理

## Slide 104: フレキシブル電卓

## Slide 105: フレキシブル太陽電池
Y. Hamakawa: Recent advances in amorphous and microcrystallie silicon basis devices for optoelectronic applications; Applied Surface Science 142 (1999) 215.
富士電機 (~1 kg/m2)
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20071004/140243/
FLEX CELL社 (独Q-Cellの子会社)
1.2 mm厚, 27W/(6421310mm2), 3%
http://www.chikahisa.co.jp/eco/flex.html

## Slide 106: フレキシブル太陽電池・ディスプレイ
Y. Hamakawa: Recent advances in amorphous and microcrystallie silicon basis devices for optoelectronic applications; Applied Surface Science 142 (1999) 215.
フレキシブル有機EL ソニー
「着れる」有機EL パイオニア
ディスプレイ
太陽電池

## Slide 107: 曲がる電子ペーパー
厚さ: 320 mm
重さ: 7.7 g

## Slide 108
DMG300? (MPIO)
LUMIX DMC-FX07 (Panasonic)
ZEN NEEON (Creative Lab)
iPod Touch (Apple)
iPod Touch (Apple)
NOOK Color
Kindle Fire
iPad (2012) (Apple)
Zenbook UX-31E (ASUS)
Eee PC T101MT? (ASUS)
EeePC (ASUS)
W-ZERO3 [es]
(Sharp)
Rio 500 (Diamond multimedia)