## Slide 1: 自由電子的バンド
k = GX => cos(Gxa) = cos(/2) = 0
X: GX = (1/2, 0, 0)

## Slide 2: 自由電子的バンド

## Slide 3: LCAOバンドの計算式

## Slide 4: 1原子だけを単位格子に含む場合
結晶軌道

## Slide 5: 複数原子を単位格子に含む場合
結晶軌道

## Slide 6: Tight-binding法: パラメータ

## Slide 7: Fock行列の計算

## Slide 8: Tight-binding法: Slater-Koster表

## Slide 9: Siの格子設定とバンド構造
NSi=2
W L  X W K
10
5
0
-5
-10
Energy / eV
Harrison’s tight-binding
Chart: 
| 0 | 1.30790657623297E-2 | 2.61581315246594E-2 | 3.9237197286989003E-2 | 5.2316263049318697E-2 | 6.5395328811648307E-2 | 7.8474394573978007E-2 | 9.1553460336307693E-2 | 0.104632526098637 | 0.117711591860967 | 0.130790657623297 | 0.130790657623297 | 0.14680917633767501 | 0.162827695052053 | 0.17884621376643101 | 0.19486473248080999 | 0.210883251195188 | 0.22690176990956601 | 0.24292028862394399 | 0.25893880733832197 | 0.27495732605270101 | 0.29097584476707899 | 0.29097584476707899 | 0.309472436951093 | 0.327969029135108 | 0.34646562131912201 | 0.36496221350313601 | 0.38345880568715102 | 0.40195539787116502 | 0.42045199005517903 | 0.43894858223919397 | 0.45744517442320798 | 0.47594176660722198 | 0.47594176660722198 | 0.48519006269922899 | 0.49443835879123699 | 0.50368665488324404 | 0.51293495097525099 | 0.52218324706725805 | 0.531431543159265 | 0.54067983925127305 | 0.54992813534328 | 0.55917643143528695 | 0.568424727527294 | 0.568424727527294 | 0.57496426040845905 | 0.58150379328962398 | 0.58804332617078803 | 0.59458285905195296 | 0.60112239193311801 | 0.60766192481428305 | 0.61420145769544798 | 0.62074099057661303 | 0.62728052345777696 | 0.63382005633894201
E0 | -16.9099 | -17.2327 | -17.5493 | -17.8441 | -18.1083 | -18.3368 | -18.5266 | -18.6759 | -18.7832 | -18.8479 | -18.8695 | -18.8695 | -19.0151 | -19.352 | -19.7464 | -20.1324 | -20.4815 | -20.78 | -21.0194 | -21.1943 | -21.3007 | -21.3365 | -21.3365 | -21.2888 | -21.146 | -20.9094 | -20.5808 | -20.1629 | -19.6597 | -19.076 | -18.418 | -17.693 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -17.0168 | -17.1125 | -17.197 | -17.2704 | -17.3326 | -17.3835 | -17.4232 | -17.4516 | -17.4686 | -17.4743
E1 | -16.9099 | -16.6082 | -16.3684 | -16.2279 | -16.187 | -16.2108 | -16.2626 | -16.3185 | -16.3652 | -16.3955 | -16.406 | -16.406 | -16.1952 | -15.6634 | -14.9472 | -14.1185 | -13.2163 | -12.2734 | -11.3323 | -10.4622 | -9.7909 | -9.5233 | -9.5233 | -9.7105 | -10.2 | -10.8814 | -11.6755 | -12.5325 | -13.4216 | -14.3205 | -15.2112 | -16.0788 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.9099 | -16.8055 | -16.717 | -16.6434 | -16.5836 | -16.536 | -16.4993 | -16.4721 | -16.4534 | -16.4425 | -16.439
E2 | -14.0284 | -14.1583 | -14.1658 | -14.018 | -13.723 | -13.3296 | -12.8947 | -12.4711 | -12.1102 | -11.8639 | -11.7759 | -11.7759 | -11.7324 | -11.604 | -11.3975 | -11.124 | -10.8004 | -10.4503 | -10.1053 | -9.8058 | -9.5982 | -9.5233 | -9.5233 | -9.7105 | -10.2 | -10.8536 | -11.558 | -12.2382 | -12.8457 | -13.3475 | -13.7209 | -13.9508 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0883 | -14.1426 | -14.1912 | -14.2338 | -14.2702 | -14.3002 | -14.3236 | -14.3405 | -14.3506 | -14.354
E3 | -14.0284 | -13.8163 | -13.5522 | -13.2576 | -12.9504 | -12.6475 | -12.366 | -12.1233 | -11.9355 | -11.8166 | -11.7759 | -11.7759 | -11.7324 | -11.604 | -11.3975 | -11.124 | -10.8004 | -10.4503 | -10.1053 | -9.8058 | -9.5982 | -9.5233 | -9.5233 | -9.7083 | -10.1986 | -10.8536 | -11.558 | -12.2382 | -12.8457 | -13.3475 | -13.7209 | -13.9508 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -14.0284 | -13.9588 | -13.8778 | -13.7895 | -13.6988 | -13.6109 | -13.5308 | -13.4631 | -13.4117 | -13.3795 | -13.3686
E4 | -3.1601 | -3.4592 | -3.7629 | -4.0702 | -4.3806 | -4.6925 | -5.0006 | -5.2917 | -5.5414 | -5.7147 | -5.7775 | -5.7775 | -5.7632 | -5.7223 | -5.6608 | -5.5886 | -5.5192 | -5.4707 | -5.4678 | -5.5393 | -5.6788 | -5.7635 | -5.7635 | -5.6374 | -5.3224 | -4.9269 | -4.5249 | -4.1553 | -3.8369 | -3.578 | -3.3807 | -3.243 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.268 | -3.3798 | -3.4917 | -3.5997 | -3.7 | -3.7884 | -3.8616 | -3.9162 | -3.9501 | -3.9615
E5 | -3.1601 | -2.8678 | -2.5854 | -2.3173 | -2.0681 | -1.8429 | -1.6471 | -1.486 | -1.3651 | -1.2898 | -1.2641 | -1.2641 | -1.3076 | -1.436 | -1.6425 | -1.916 | -2.2396 | -2.5897 | -2.9347 | -3.2342 | -3.4418 | -3.5167 | -3.5167 | -3.5055 | -3.473 | -3.4224 | -3.3589 | -3.2893 | -3.2217 | -3.1655 | -3.1301 | -3.1252 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.1601 | -3.0528 | -2.9415 | -2.8287 | -2.7173 | -2.6108 | -2.5135 | -2.4301 | -2.3657 | -2.3249 | -2.3108
E6 | 0.98837 | 0.78503 | 0.53403 | 0.2466 | -0.06166 | -0.37157 | -0.66192 | -0.91183 | -1.1033 | -1.2233 | -1.2641 | -1.2641 | -1.3076 | -1.436 | -1.6425 | -1.916 | -2.2396 | -2.5897 | -2.9347 | -3.2342 | -3.4418 | -3.5167 | -3.5167 | -3.3295 | -2.84 | -2.1864 | -1.482 | -0.80179 | -0.19428 | 0.30754 | 0.68095 | 0.9108 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.92032 | 0.8429 | 0.75892 | 0.67169 | 0.58514 | 0.50377 | 0.43258 | 0.37675 | 0.34097 | 0.32863
E7 | 0.98837 | 1.1374 | 1.23 | 1.2684 | 1.259 | 1.2116 | 1.1396 | 1.0582 | 0.98386 | 0.93176 | 0.91302 | 0.91302 | 0.83347 | 0.59769 | 0.21451 | -0.30048 | -0.92301 | -1.6159 | -2.3204 | -2.9442 | -3.3696 | -3.5167 | -3.5167 | -3.3295 | -2.84 | -2.1864 | -1.482 | -0.80179 | -0.19428 | 0.30754 | 0.68095 | 0.9108 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 1.0498 | 1.1082 | 1.1626 | 1.2119 | 1.2553 | 1.2919 | 1.3211 | 1.3424 | 1.3552 | 1.3596
Chart: 
| 0 | 1.3079079447301E-2 | 2.61581588946019E-2 | 3.9237238341902902E-2 | 5.2316317789203801E-2 | 6.5395397236504796E-2 | 7.8474476683805805E-2 | 9.1553556131106703E-2 | 0.104632635578408 | 0.117711715025709 | 0.13079079447301001 | 0.14413957403548999 | 0.157488353597971 | 0.17083713316045099 | 0.184185912722932 | 0.19753469228541201 | 0.21088347184789299 | 0.22423225141037301 | 0.23758103097285399 | 0.25092981053533397 | 0.26427859009781501 | 0.277627369660295 | 0.29097614922277598 | 0.30330722358110002 | 0.315638297939424 | 0.32796937229774797 | 0.34030044665607301 | 0.35263152101439699 | 0.36496259537272102 | 0.377293669731046 | 0.38962474408936998 | 0.40195581844769401 | 0.41428689280601799 | 0.42661796716434303 | 0.43894904152266701 | 0.45128011588099098 | 0.46361119023931502 | 0.47594226459764 | 0.48750264680856897 | 0.49906302901949801 | 0.51062341123042598 | 0.52218379344135502 | 0.53374417565228405 | 0.54530455786321297 | 0.556864940074142 | 0.56842532228507103 | 0.58477417159419698 | 0.60112302090332304 | 0.61747187021244998 | 0.63382071952157604
E(-1 -1 -1) | 0.16294 | 0.15056 | 0.13948 | 0.1297 | 0.12123 | 0.11406 | 0.10819 | 0.10363 | 0.10037 | 0.098417 | 0.097765 | 0.11474 | 0.13307 | 0.15276 | 0.1738 | 0.19621 | 0.21997 | 0.24509 | 0.27157 | 0.2994 | 0.3286 | 0.35915 | 0.39106 | 0.37426 | 0.35862 | 0.34413 | 0.33081 | 0.31864 | 0.30763 | 0.29778 | 0.28909 | 0.28156 | 0.27519 | 0.26998 | 0.26592 | 0.26302 | 0.26129 | 0.26071 | 0.24492 | 0.23015 | 0.21641 | 0.20368 | 0.19197 | 0.18127 | 0.1716 | 0.16294 | 0.15581 | 0.15072 | 0.14767 | 0.14665
E(0 -1 -1) | 0.16294 | 0.17663 | 0.19162 | 0.20791 | 0.22551 | 0.24441 | 0.26462 | 0.28612 | 0.30894 | 0.33305 | 0.35847 | 0.36458 | 0.37205 | 0.38088 | 0.39106 | 0.4026 | 0.4155 | 0.42976 | 0.44537 | 0.46235 | 0.48068 | 0.50037 | 0.52141 | 0.48723 | 0.45421 | 0.42234 | 0.39164 | 0.36209 | 0.3337 | 0.30647 | 0.2804 | 0.25549 | 0.23174 | 0.20914 | 0.18771 | 0.16743 | 0.14831 | 0.13035 | 0.13086 | 0.13239 | 0.13494 | 0.1385 | 0.14308 | 0.14868 | 0.1553 | 0.16294 | 0.1884 | 0.2159 | 0.24543 | 0.277
E(1 -1 -1) | 0.94506 | 0.98482 | 1.0259 | 1.0682 | 1.1119 | 1.1569 | 1.2032 | 1.2507 | 1.2996 | 1.3498 | 1.4013 | 1.3965 | 1.3931 | 1.3911 | 1.3904 | 1.3911 | 1.3931 | 1.3965 | 1.4013 | 1.4074 | 1.4149 | 1.4237 | 1.4339 | 1.3823 | 1.3319 | 1.2827 | 1.2346 | 1.1877 | 1.1419 | 1.0973 | 1.0538 | 1.0115 | 0.97041 | 0.93043 | 0.89161 | 0.85396 | 0.81746 | 0.78212 | 0.79892 | 0.81674 | 0.83558 | 0.85544 | 0.87632 | 0.89821 | 0.92113 | 0.94506 | 1.0031 | 1.0632 | 1.1253 | 1.1895
E(-1 0 -1) | 0.42365 | 0.41126 | 0.40018 | 0.39041 | 0.38193 | 0.37476 | 0.3689 | 0.36434 | 0.36108 | 0.35912 | 0.35847 | 0.36458 | 0.37205 | 0.38088 | 0.39106 | 0.4026 | 0.4155 | 0.42976 | 0.44537 | 0.46235 | 0.48068 | 0.50037 | 0.52141 | 0.52199 | 0.52373 | 0.52663 | 0.53068 | 0.5359 | 0.54227 | 0.5498 | 0.55849 | 0.56834 | 0.57935 | 0.59151 | 0.60484 | 0.61932 | 0.63496 | 0.65177 | 0.61969 | 0.58863 | 0.55858 | 0.52956 | 0.50155 | 0.47457 | 0.4486 | 0.42365 | 0.38393 | 0.34625 | 0.31061 | 0.277
E(0 0 -1) | 0.16294 | 0.17663 | 0.19162 | 0.20791 | 0.22551 | 0.24441 | 0.26462 | 0.28612 | 0.30894 | 0.33305 | 0.35847 | 0.35372 | 0.35032 | 0.34829 | 0.34761 | 0.34829 | 0.35032 | 0.35372 | 0.35847 | 0.36458 | 0.37205 | 0.38088 | 0.39106 | 0.37426 | 0.35862 | 0.34413 | 0.33081 | 0.31864 | 0.30763 | 0.29778 | 0.28909 | 0.28156 | 0.27519 | 0.26998 | 0.26592 | 0.26302 | 0.26129 | 0.26071 | 0.24492 | 0.23015 | 0.21641 | 0.20368 | 0.19197 | 0.18127 | 0.1716 | 0.16294 | 0.15581 | 0.15072 | 0.14767 | 0.14665
E(1 0 -1) | 0.68435 | 0.72411 | 0.76517 | 0.80754 | 0.85121 | 0.89618 | 0.94245 | 0.99003 | 1.0389 | 1.0891 | 1.1406 | 1.125 | 1.1107 | 1.0978 | 1.0863 | 1.0761 | 1.0673 | 1.0598 | 1.0537 | 1.0489 | 1.0455 | 1.0435 | 1.0428 | 1.0086 | 0.97562 | 0.94376 | 0.91305 | 0.8835 | 0.85512 | 0.82789 | 0.80182 | 0.7769 | 0.75315 | 0.73056 | 0.70912 | 0.68884 | 0.66972 | 0.65177 | 0.65227 | 0.6538 | 0.65635 | 0.65991 | 0.66449 | 0.6701 | 0.67672 | 0.68435 | 0.70981 | 0.73731 | 0.76684 | 0.79841
E(-1 1 -1) | 1.4665 | 1.4541 | 1.443 | 1.4332 | 1.4248 | 1.4176 | 1.4117 | 1.4072 | 1.4039 | 1.4019 | 1.4013 | 1.3965 | 1.3931 | 1.3911 | 1.3904 | 1.3911 | 1.3931 | 1.3965 | 1.4013 | 1.4074 | 1.4149 | 1.4237 | 1.4339 | 1.4518 | 1.471 | 1.4912 | 1.5127 | 1.5353 | 1.559 | 1.5839 | 1.61 | 1.6372 | 1.6656 | 1.6952 | 1.7259 | 1.7577 | 1.7908 | 1.8249 | 1.7766 | 1.7292 | 1.6829 | 1.6376 | 1.5933 | 1.55 | 1.5077 | 1.4665 | 1.3942 | 1.3239 | 1.2557 | 1.1895
E(0 1 -1) | 0.94506 | 0.95875 | 0.97374 | 0.99003 | 1.0076 | 1.0265 | 1.0467 | 1.0682 | 1.0911 | 1.1152 | 1.1406 | 1.125 | 1.1107 | 1.0978 | 1.0863 | 1.0761 | 1.0673 | 1.0598 | 1.0537 | 1.0489 | 1.0455 | 1.0435 | 1.0428 | 1.0434 | 1.0451 | 1.048 | 1.0521 | 1.0573 | 1.0637 | 1.0712 | 1.0799 | 1.0898 | 1.1008 | 1.1129 | 1.1263 | 1.1407 | 1.1564 | 1.1732 | 1.1411 | 1.11 | 1.08 | 1.051 | 1.023 | 0.99598 | 0.97001 | 0.94506 | 0.90534 | 0.86766 | 0.83202 | 0.79841
E(1 1 -1) | 1.2058 | 1.2455 | 1.2866 | 1.3289 | 1.3726 | 1.4176 | 1.4639 | 1.5114 | 1.5603 | 1.6105 | 1.662 | 1.6355 | 1.6104 | 1.5866 | 1.5642 | 1.5432 | 1.5235 | 1.5052 | 1.4882 | 1.4726 | 1.4583 | 1.4454 | 1.4339 | 1.4171 | 1.4014 | 1.387 | 1.3736 | 1.3615 | 1.3505 | 1.3406 | 1.3319 | 1.3244 | 1.318 | 1.3128 | 1.3087 | 1.3058 | 1.3041 | 1.3035 | 1.2877 | 1.273 | 1.2592 | 1.2465 | 1.2348 | 1.2241 | 1.2144 | 1.2058 | 1.1986 | 1.1935 | 1.1905 | 1.1895
E(-1 -1 0) | 0.68435 | 0.6459 | 0.60875 | 0.5729 | 0.53836 | 0.50512 | 0.47318 | 0.44255 | 0.41322 | 0.38519 | 0.35847 | 0.36458 | 0.37205 | 0.38088 | 0.39106 | 0.4026 | 0.4155 | 0.42976 | 0.44537 | 0.46235 | 0.48068 | 0.50037 | 0.52141 | 0.52199 | 0.52373 | 0.52663 | 0.53068 | 0.5359 | 0.54227 | 0.5498 | 0.55849 | 0.56834 | 0.57935 | 0.59151 | 0.60484 | 0.61932 | 0.63496 | 0.65177 | 0.65227 | 0.6538 | 0.65635 | 0.65991 | 0.66449 | 0.6701 | 0.67672 | 0.68435 | 0.67722 | 0.67213 | 0.66908 | 0.66806
E(0 -1 0) | 0.42365 | 0.41126 | 0.40018 | 0.39041 | 0.38193 | 0.37476 | 0.3689 | 0.36434 | 0.36108 | 0.35912 | 0.35847 | 0.35372 | 0.35032 | 0.34829 | 0.34761 | 0.34829 | 0.35032 | 0.35372 | 0.35847 | 0.36458 | 0.37205 | 0.38088 | 0.39106 | 0.37426 | 0.35862 | 0.34413 | 0.33081 | 0.31864 | 0.30763 | 0.29778 | 0.28909 | 0.28156 | 0.27519 | 0.26998 | 0.26592 | 0.26302 | 0.26129 | 0.26071 | 0.27751 | 0.29533 | 0.31417 | 0.33403 | 0.35491 | 0.3768 | 0.39972 | 0.42365 | 0.44911 | 0.4766 | 0.50614 | 0.53771
E(1 -1 0) | 0.94506 | 0.95875 | 0.97374 | 0.99003 | 1.0076 | 1.0265 | 1.0467 | 1.0682 | 1.0911 | 1.1152 | 1.1406 | 1.125 | 1.1107 | 1.0978 | 1.0863 | 1.0761 | 1.0673 | 1.0598 | 1.0537 | 1.0489 | 1.0455 | 1.0435 | 1.0428 | 1.0086 | 0.97562 | 0.94376 | 0.91305 | 0.8835 | 0.85512 | 0.82789 | 0.80182 | 0.7769 | 0.75315 | 0.73056 | 0.70912 | 0.68884 | 0.66972 | 0.65177 | 0.68486 | 0.71898 | 0.75411 | 0.79027 | 0.82744 | 0.86563 | 0.90483 | 0.94506 | 1.0031 | 1.0632 | 1.1253 | 1.1895
Free electron band
W L  X W K
Chart: 
| 0 | 1.3079079447301E-2 | 2.61581588946019E-2 | 3.9237238341902902E-2 | 5.2316317789203801E-2 | 6.5395397236504796E-2 | 7.8474476683805805E-2 | 9.1553556131106703E-2 | 0.104632635578408 | 0.117711715025709 | 0.13079079447301001 | 0.14413957403548999 | 0.157488353597971 | 0.17083713316045099 | 0.184185912722932 | 0.19753469228541201 | 0.21088347184789299 | 0.22423225141037301 | 0.23758103097285399 | 0.25092981053533397 | 0.26427859009781501 | 0.277627369660295 | 0.29097614922277598 | 0.30330722358110002 | 0.315638297939424 | 0.32796937229774797 | 0.34030044665607301 | 0.35263152101439699 | 0.36496259537272102 | 0.377293669731046 | 0.38962474408936998 | 0.40195581844769401 | 0.41428689280601799 | 0.42661796716434303 | 0.43894904152266701 | 0.45128011588099098 | 0.46361119023931502 | 0.47594226459764 | 0.48750264680856897 | 0.49906302901949801 | 0.51062341123042598 | 0.52218379344135502 | 0.53374417565228405 | 0.54530455786321297 | 0.556864940074142 | 0.56842532228507103 | 0.58477417159419698 | 0.60112302090332304 | 0.61747187021244998 | 0.63382071952157604
E(-1 -1 -1) | 0.56882 | 0.52172 | 0.46922 | 0.4216 | 0.37997 | 0.34462 | 0.31564 | 0.29307 | 0.27694 | 0.26726 | 0.26403 | 0.23885 | 0.18418 | 0.12684 | 0.073169 | 0.024876 | -0.017407 | -0.053401 | -0.082961 | -0.10601 | -0.1225 | -0.1324 | -0.1357 | -0.13288 | -0.12442 | -0.11032 | -0.090597 | -0.065253 | -0.034309 | 0.0022134 | 0.044279 | 0.091838 | 0.14481 | 0.20304 | 0.26622 | 0.33347 | 0.40109 | 0.43946 | 0.44198 | 0.44955 | 0.46217 | 0.4798 | 0.5024 | 0.52974 | 0.56042 | 0.56882 | 0.54049 | 0.51587 | 0.50093 | 0.49594
E(0 -1 -1) | 0.59649 | 0.58882 | 0.56713 | 0.5403 | 0.5124 | 0.48631 | 0.46366 | 0.4454 | 0.43207 | 0.42397 | 0.42125 | 0.44912 | 0.51928 | 0.6048 | 0.69916 | 0.80036 | 0.9073 | 1.0189 | 1.1337 | 1.2486 | 1.3573 | 1.4446 | 1.4808 | 1.4684 | 1.4361 | 1.3926 | 1.3448 | 1.2968 | 1.2508 | 1.2073 | 1.1574 | 1.0596 | 0.95549 | 0.85447 | 0.75799 | 0.66737 | 0.58658 | 0.54536 | 0.54594 | 0.54934 | 0.55519 | 0.56283 | 0.57128 | 0.57914 | 0.58476 | 0.59649 | 0.57432 | 0.54892 | 0.53366 | 0.52857
E(1 -1 -1) | 0.61073 | 0.66502 | 0.73888 | 0.81929 | 0.90611 | 0.99927 | 1.0987 | 1.2044 | 1.3161 | 1.4337 | 1.5524 | 1.536 | 1.516 | 1.5021 | 1.4942 | 1.492 | 1.4951 | 1.5029 | 1.5143 | 1.5279 | 1.5413 | 1.5514 | 1.5553 | 1.5401 | 1.5019 | 1.4528 | 1.4006 | 1.3494 | 1.3011 | 1.2569 | 1.1843 | 1.1405 | 1.1109 | 1.0871 | 1.0687 | 1.0558 | 1.0484 | 1.0465 | 0.98125 | 0.91112 | 0.8448 | 0.78318 | 0.72661 | 0.6755 | 0.63155 | 0.61073 | 0.65912 | 0.69704 | 0.71095 | 0.71397
E(-1 0 -1) | 0.93056 | 0.9397 | 0.9728 | 1.0235 | 1.0865 | 1.158 | 1.2355 | 1.3168 | 1.3996 | 1.4811 | 1.5524 | 1.536 | 1.516 | 1.5021 | 1.4942 | 1.492 | 1.4951 | 1.5029 | 1.5143 | 1.5279 | 1.5413 | 1.5514 | 1.5553 | 1.5401 | 1.5019 | 1.4528 | 1.4006 | 1.3494 | 1.3011 | 1.2569 | 1.2173 | 1.1826 | 1.1532 | 1.1292 | 1.1106 | 1.0976 | 1.0901 | 1.0883 | 1.074 | 1.0538 | 1.026 | 0.99605 | 0.96854 | 0.94683 | 0.93355 | 0.93056 | 0.94786 | 1.0078 | 1.0951 | 1.1502
E(0 0 -1) | 1.8701 | 1.8148 | 1.7615 | 1.714 | 1.6726 | 1.6375 | 1.6088 | 1.5863 | 1.5703 | 1.5607 | 1.5576 | 1.5567 | 1.5606 | 1.5692 | 1.5825 | 1.6004 | 1.6228 | 1.6496 | 1.6806 | 1.7155 | 1.7541 | 1.7951 | 1.8219 | 1.7925 | 1.7338 | 1.6638 | 1.5833 | 1.4908 | 1.3886 | 1.2818 | 1.2173 | 1.1826 | 1.1532 | 1.1292 | 1.1106 | 1.0976 | 1.0901 | 1.0883 | 1.1713 | 1.2593 | 1.3521 | 1.4499 | 1.5525 | 1.6598 | 1.7718 | 1.8701 | 1.7504 | 1.6043 | 1.4697 | 1.3999
E(1 0 -1) | 1.8882 | 1.8966 | 1.8914 | 1.8718 | 1.8435 | 1.8104 | 1.7737 | 1.7323 | 1.6837 | 1.6255 | 1.5624 | 1.5805 | 1.6151 | 1.6559 | 1.7028 | 1.7557 | 1.8139 | 1.877 | 1.9436 | 2.0115 | 1.9965 | 1.9659 | 1.9553 | 1.9731 | 2.0033 | 1.9176 | 1.8267 | 1.7492 | 1.6869 | 1.6371 | 1.5969 | 1.5644 | 1.5386 | 1.5189 | 1.5048 | 1.4964 | 1.4934 | 1.4957 | 1.5088 | 1.5472 | 1.6042 | 1.6731 | 1.7478 | 1.8199 | 1.8711 | 1.8882 | 2.0062 | 2.1265 | 2.2357 | 2.2885
E(-1 1 -1) | 2.2212 | 2.2073 | 2.2163 | 2.2384 | 2.2463 | 2.1948 | 2.0846 | 1.9534 | 1.8187 | 1.6861 | 1.5624 | 1.5805 | 1.6151 | 1.6559 | 1.7028 | 1.7557 | 1.8139 | 1.877 | 1.9436 | 2.0115 | 1.9965 | 1.9659 | 1.9553 | 1.9763 | 2.0232 | 2.0929 | 2.1758 | 2.2136 | 2.2424 | 2.2762 | 2.3147 | 2.3575 | 2.404 | 2.4534 | 2.5044 | 2.5547 | 2.6009 | 2.6375 | 2.6463 | 2.6169 | 2.552 | 2.4645 | 2.3695 | 2.2811 | 2.2207 | 2.2212 | 2.2698 | 2.3652 | 2.475 | 2.5514
E(0 1 -1) | 3.0781 | 2.9842 | 2.8381 | 2.6925 | 2.5778 | 2.5256 | 2.4612 | 2.3703 | 2.2955 | 2.2472 | 2.2306 | 2.2109 | 2.1956 | 2.1833 | 2.1718 | 2.1584 | 2.1401 | 2.1141 | 2.0801 | 2.0406 | 2.0007 | 1.9684 | 1.9553 | 1.9763 | 2.0318 | 2.11 | 2.1897 | 2.2601 | 2.3418 | 2.424 | 2.5077 | 2.5929 | 2.6794 | 2.7669 | 2.8546 | 2.9405 | 3.0198 | 3.0772 | 3.0754 | 3.033 | 3.0042 | 2.9979 | 3.0069 | 3.0255 | 3.0501 | 3.0781 | 3.0059 | 2.8913 | 2.7516 | 2.6885
E(1 1 -1) | 3.2351 | 3.1215 | 2.9932 | 2.8601 | 2.7302 | 2.6205 | 2.6077 | 2.6712 | 2.7549 | 2.8441 | 2.9259 | 2.7961 | 2.6735 | 2.5584 | 2.4509 | 2.3512 | 2.2599 | 2.1774 | 2.1049 | 2.0438 | 2.0759 | 2.0105 | 1.9553 | 1.9836 | 2.0318 | 2.11 | 2.1999 | 2.2905 | 2.3957 | 2.5106 | 2.6332 | 2.7623 | 2.8967 | 2.9576 | 3.0242 | 3.0966 | 3.1748 | 3.2588 | 3.195 | 3.1869 | 3.1948 | 3.2049 | 3.2142 | 3.2219 | 3.2282 | 3.2351 | 3.0625 | 2.8929 | 2.7699 | 2.6885
E(-1 -1 0) | 3.2518 | 3.2761 | 3.2315 | 3.1801 | 3.1359 | 3.0986 | 3.0673 | 3.0408 | 3.0157 | 2.9829 | 2.9259 | 2.7961 | 2.6735 | 2.5584 | 2.4509 | 2.3512 | 2.2599 | 2.1774 | 2.1049 | 2.0438 | 2.0759 | 2.1266 | 2.1471 | 2.1113 | 2.0651 | 2.1235 | 2.2027 | 2.306 | 2.418 | 2.5376 | 2.6641 | 2.7972 | 2.8967 | 2.9576 | 3.0242 | 3.0966 | 3.1748 | 3.2588 | 3.2614 | 3.269 | 3.2817 | 3.2996 | 3.3225 | 3.3376 | 3.2918 | 3.2518 | 3.2276 | 3.2176 | 3.208 | 3.2043
E(0 -1 0) | 3.4218 | 3.3945 | 3.4563 | 3.5295 | 3.6003 | 3.6347 | 3.5416 | 3.4183 | 3.3037 | 3.2148 | 3.1794 | 3.0534 | 2.9355 | 2.8262 | 2.7258 | 2.6343 | 2.5492 | 2.4631 | 2.3631 | 2.245 | 2.1208 | 2.1266 | 2.1471 | 2.1497 | 2.1578 | 2.1711 | 2.2027 | 2.306 | 2.418 | 2.5376 | 2.6641 | 2.7972 | 2.8975 | 3.0379 | 3.1824 | 3.3253 | 3.3004 | 3.2588 | 3.3707 | 3.5059 | 3.5078 | 3.4457 | 3.3889 | 3.3505 | 3.3836 | 3.4218 | 3.3861 | 3.3607 | 3.3454 | 3.3403
E(1 -1 0) | 3.5815 | 3.6253 | 3.7404 | 3.8679 | 3.8475 | 3.7599 | 3.8007 | 3.882 | 3.9704 | 4.0604 | 4.1285 | 3.9119 | 3.7012 | 3.4974 | 3.3022 | 3.1183 | 2.9508 | 2.8097 | 2.7085 | 2.65 | 2.6218 | 2.6101 | 2.6071 | 2.61 | 2.6186 | 2.6331 | 2.6534 | 2.6795 | 2.7113 | 2.749 | 2.7925 | 2.8417 | 2.9367 | 3.0824 | 3.2343 | 3.3629 | 3.3033 | 3.2588 | 3.381 | 3.5197 | 3.5696 | 3.5595 | 3.5538 | 3.5551 | 3.5644 | 3.5815 | 3.5756 | 3.6314 | 3.7157 | 3.7709
Nearly Free electron band
(me = 0.2me0, U = 0.2 eV)

## Slide 10: バンド構造: Zinc blend

## Slide 11: Tight-binding法: Zinc blend
g2*?
g1*?
g2?
g1?

## Slide 12: Tight-binding法: Zinc blend
g2*?
g1*?
g2?
g1?

## Slide 13: バンド計算の方程式

## Slide 14: Siの格子設定とバンド構造
NSi=8
NSi=2
W L  X W K
10
5
0
-5
-10
W L  X W K
10
5
0
-5
-10
Energy / eV
Energy / eV
Chart: 
| 0 | 5.0000000000000001E-3 | 0.01 | 1.4999999999999999E-2 | 0.02 | 2.5000000000000001E-2 | 0.03 | 3.5000000000000003E-2 | 0.04 | 4.4999999999999998E-2 | 0.05 | 0.05 | 5.7500000000000002E-2 | 6.5000000000000002E-2 | 7.2499999999999995E-2 | 0.08 | 8.7499999999999994E-2 | 9.5000000000000001E-2 | 0.10249999999999999 | 0.11 | 0.11749999999999999 | 0.125 | 0.125 | 0.13500000000000001 | 0.14499999999999999 | 0.155 | 0.16500000000000001 | 0.17499999999999999 | 0.185 | 0.19500000000000001 | 0.20499999999999999 | 0.215 | 0.22500000000000001 | 0.22500000000000001 | 0.22750000000000001 | 0.23 | 0.23250000000000001 | 0.23499999999999999 | 0.23749999999999999 | 0.24 | 0.24249999999999999 | 0.245 | 0.2475 | 0.25 | 0.25 | 0.26624999999999999 | 0.28249999999999997 | 0.29875000000000002 | 0.315 | 0.33124999999999999 | 0.34749999999999998 | 0.36375000000000002 | 0.38 | 0.39624999999999999 | 0.41249999999999998
E(-1 -1 -1) | 1.25 | 1.155 | 1.07 | 0.995 | 0.93 | 0.875 | 0.83 | 0.795 | 0.77 | 0.755 | 0.75 | 0.75 | 0.9075 | 1.08 | 1.2675 | 1.47 | 1.6875 | 1.92 | 2.1675 | 2.43 | 2.7075 | 3 | 3 | 2.81 | 2.64 | 2.49 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 2.09 | 2.04 | 2.01 | 2 | 2 | 1.9025 | 1.81 | 1.7225 | 1.64 | 1.5625 | 1.49 | 1.4225 | 1.36 | 1.3025 | 1.25 | 1.25 | 1.0913 | 0.965 | 0.87125 | 0.81 | 0.78125 | 0.785 | 0.82125 | 0.89 | 0.99125 | 1.125
E(0 -1 -1) | 1.25 | 1.155 | 1.07 | 0.995 | 0.93 | 0.875 | 0.83 | 0.795 | 0.77 | 0.755 | 0.75 | 0.75 | 0.8075 | 0.88 | 0.9675 | 1.07 | 1.1875 | 1.32 | 1.4675 | 1.63 | 1.8075 | 2 | 2 | 1.81 | 1.64 | 1.49 | 1.36 | 1.25 | 1.16 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1 | 1 | 1.0025 | 1.01 | 1.0225 | 1.04 | 1.0625 | 1.09 | 1.1225 | 1.16 | 1.2025 | 1.25 | 1.25 | 1.1413 | 1.065 | 1.0212 | 1.01 | 1.0312 | 1.085 | 1.1712 | 1.29 | 1.4412 | 1.625
E(1 -1 -1) | 3.25 | 3.155 | 3.07 | 2.995 | 2.93 | 2.875 | 2.83 | 2.795 | 2.77 | 2.755 | 2.75 | 2.75 | 2.7075 | 2.68 | 2.6675 | 2.67 | 2.6875 | 2.72 | 2.7675 | 2.83 | 2.9075 | 3 | 3 | 2.81 | 2.64 | 2.49 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 2.09 | 2.04 | 2.01 | 2 | 2 | 2.1025 | 2.21 | 2.3225 | 2.44 | 2.5625 | 2.69 | 2.8225 | 2.96 | 3.1025 | 3.25 | 3.25 | 3.1913 | 3.165 | 3.1713 | 3.21 | 3.2812 | 3.385 | 3.5213 | 3.69 | 3.8912 | 4.125
E(-1 0 -1) | 0.25 | 0.255 | 0.27 | 0.295 | 0.33 | 0.375 | 0.43 | 0.495 | 0.57 | 0.655 | 0.75 | 0.75 | 0.8075 | 0.88 | 0.9675 | 1.07 | 1.1875 | 1.32 | 1.4675 | 1.63 | 1.8075 | 2 | 2 | 1.81 | 1.64 | 1.49 | 1.36 | 1.25 | 1.16 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1 | 1 | 0.9025 | 0.81 | 0.7225 | 0.64 | 0.5625 | 0.49 | 0.4225 | 0.36 | 0.3025 | 0.25 | 0.25 | 0.24125 | 0.265 | 0.32125 | 0.41 | 0.53125 | 0.685 | 0.87125 | 1.09 | 1.3413 | 1.625
E(0 0 -1) | 0.25 | 0.255 | 0.27 | 0.295 | 0.33 | 0.375 | 0.43 | 0.495 | 0.57 | 0.655 | 0.75 | 0.75 | 0.7075 | 0.68 | 0.6675 | 0.67 | 0.6875 | 0.72 | 0.7675 | 0.83 | 0.9075 | 1 | 1 | 0.81 | 0.64 | 0.49 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0.0225 | 0.04 | 0.0625 | 0.09 | 0.1225 | 0.16 | 0.2025 | 0.25 | 0.25 | 0.29125 | 0.365 | 0.47125 | 0.61 | 0.78125 | 0.985 | 1.2212 | 1.49 | 1.7913 | 2.125
E(1 0 -1) | 2.25 | 2.255 | 2.27 | 2.295 | 2.33 | 2.375 | 2.43 | 2.495 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 2.75 | 2.6075 | 2.48 | 2.3675 | 2.27 | 2.1875 | 2.12 | 2.0675 | 2.03 | 2.0075 | 2 | 2 | 1.81 | 1.64 | 1.49 | 1.36 | 1.25 | 1.16 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1 | 1 | 1.1025 | 1.21 | 1.3225 | 1.44 | 1.5625 | 1.69 | 1.8225 | 1.96 | 2.1025 | 2.25 | 2.25 | 2.3413 | 2.465 | 2.6212 | 2.81 | 3.0312 | 3.285 | 3.5713 | 3.89 | 4.2412 | 4.625
E(-1 1 -1) | 1.25 | 1.355 | 1.47 | 1.595 | 1.73 | 1.875 | 2.03 | 2.195 | 2.37 | 2.555 | 2.75 | 2.75 | 2.7075 | 2.68 | 2.6675 | 2.67 | 2.6875 | 2.72 | 2.7675 | 2.83 | 2.9075 | 3 | 3 | 2.81 | 2.64 | 2.49 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 2.09 | 2.04 | 2.01 | 2 | 2 | 1.9025 | 1.81 | 1.7225 | 1.64 | 1.5625 | 1.49 | 1.4225 | 1.36 | 1.3025 | 1.25 | 1.25 | 1.3913 | 1.565 | 1.7712 | 2.01 | 2.2812 | 2.585 | 2.9213 | 3.29 | 3.6913 | 4.125
E(0 1 -1) | 1.25 | 1.355 | 1.47 | 1.595 | 1.73 | 1.875 | 2.03 | 2.195 | 2.37 | 2.555 | 2.75 | 2.75 | 2.6075 | 2.48 | 2.3675 | 2.27 | 2.1875 | 2.12 | 2.0675 | 2.03 | 2.0075 | 2 | 2 | 1.81 | 1.64 | 1.49 | 1.36 | 1.25 | 1.16 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1 | 1 | 1.0025 | 1.01 | 1.0225 | 1.04 | 1.0625 | 1.09 | 1.1225 | 1.16 | 1.2025 | 1.25 | 1.25 | 1.4412 | 1.665 | 1.9212 | 2.21 | 2.5312 | 2.885 | 3.2713 | 3.69 | 4.1413 | 4.625
E(1 1 -1) | 3.25 | 3.355 | 3.47 | 3.595 | 3.73 | 3.875 | 4.03 | 4.195 | 4.37 | 4.555 | 4.75 | 4.75 | 4.5075 | 4.28 | 4.0675 | 3.87 | 3.6875 | 3.52 | 3.3675 | 3.23 | 3.1075 | 3 | 3 | 2.81 | 2.64 | 2.49 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 2.09 | 2.04 | 2.01 | 2 | 2 | 2.1025 | 2.21 | 2.3225 | 2.44 | 2.5625 | 2.69 | 2.8225 | 2.96 | 3.1025 | 3.25 | 3.25 | 3.4912 | 3.765 | 4.0713 | 4.41 | 4.7812 | 5.185 | 5.6212 | 6.09 | 6.5912 | 7.125
E(-1 -1 0) | 2.25 | 2.055 | 1.87 | 1.695 | 1.53 | 1.375 | 1.23 | 1.095 | 0.97 | 0.855 | 0.75 | 0.75 | 0.8075 | 0.88 | 0.9675 | 1.07 | 1.1875 | 1.32 | 1.4675 | 1.63 | 1.8075 | 2 | 2 | 2.01 | 2.04 | 2.09 | 2.16 | 2.25 | 2.36 | 2.49 | 2.64 | 2.81 | 3 | 3 | 2.9025 | 2.81 | 2.7225 | 2.64 | 2.5625 | 2.49 | 2.4225 | 2.36 | 2.3025 | 2.25 | 2.25 | 1.8913 | 1.565 | 1.2712 | 1.01 | 0.78125 | 0.585 | 0.42125 | 0.29 | 0.19125 | 0.125
E(0 -1 0) | 2.25 | 2.055 | 1.87 | 1.695 | 1.53 | 1.375 | 1.23 | 1.095 | 0.97 | 0.855 | 0.75 | 0.75 | 0.7075 | 0.68 | 0.6675 | 0.67 | 0.6875 | 0.72 | 0.7675 | 0.83 | 0.9075 | 1 | 1 | 1.01 | 1.04 | 1.09 | 1.16 | 1.25 | 1.36 | 1.49 | 1.64 | 1.81 | 2 | 2 | 2.0025 | 2.01 | 2.0225 | 2.04 | 2.0625 | 2.09 | 2.1225 | 2.16 | 2.2025 | 2.25 | 2.25 | 1.9412 | 1.665 | 1.4212 | 1.21 | 1.0312 | 0.885 | 0.77125 | 0.69 | 0.64125 | 0.625
E(1 -1 0) | 4.25 | 4.055 | 3.87 | 3.695 | 3.53 | 3.375 | 3.23 | 3.095 | 2.97 | 2.855 | 2.75 | 2.75 | 2.6075 | 2.48 | 2.3675 | 2.27 | 2.1875 | 2.12 | 2.0675 | 2.03 | 2.0075 | 2 | 2 | 2.01 | 2.04 | 2.09 | 2.16 | 2.25 | 2.36 | 2.49 | 2.64 | 2.81 | 3 | 3 | 3.1025 | 3.21 | 3.3225 | 3.44 | 3.5625 | 3.69 | 3.8225 | 3.96 | 4.1025 | 4.25 | 4.25 | 3.9912 | 3.765 | 3.5713 | 3.41 | 3.2812 | 3.185 | 3.1212 | 3.09 | 3.0913 | 3.125

## Slide 15: Tight-binding法

## Slide 16: Tight-binding法: Zinc blend

## Slide 17: Tight-binding法