## Slide 1: バンド構造を用いた材料開発（実践編） －第一原理バンド計算(など)で何がわかるか－
神谷利夫
東京科学大学
総合研究院
元素戦略MDX研究センター

## Slide 2: スケジュール
9:00～10:30 10:30～10:50 | 結晶のバンド構造と電子の 振る舞い（基礎編） | 杉山 正和 (東大・工)
10:50～12:20 (講義) 12:20～12:40 (質問/相談コーナー) | バンド構造を用いた 材料開発 （実践編） | 神谷 利夫 (東京工業大学)
 | 昼食 | 
バンド計算について
バンド構造の読み方: 有効質量、輸送特性
状態密度: 波動関数の可視化
バンドギャップ問題: 光学スペクトル
全エネルギー: 凝集エネルギー・生成エネルギー、安定構造
最近の話題
その他 (付録参照。基本的に質問として受ける)
欠陥形成エネルギー図の読み方 (チュートリアルWeb参照)
誘電率、電荷、水素位置、アモルファス、磁性、 界面、表面、仕事関数 相転移、・・・

## Slide 3: 第一原理計算による物性計算
第一原理計算
波動関数
エネルギー準位
全エネルギー
バンド構造
状態密度
光学スペクトル
電気分極
電子分布
自由キャリア密度
イオン化不純物
状態密度有効質量
磁性
化学結合の知見
結合当たりエネルギー (iCOHP)
変分原理: 全エネルギーの期待値 <ψ|H|ψ> を最小化する固有状態をみつける
k依存性
E依存性 第1B.Z.で総和
電気双極子遷移確率
<ψfin|x|ψini>
Berry位相
|ψ|2
cicj<φｊ|H|φi>
磁気物性、半導体物性: 移動度、キャリア濃度、電子伝導度、Hall係数、熱電係数
有効質量
p. 204/6

## Slide 4: 密度汎関数法 (Density Function Theory: DFT)
Hohenberg-Kohnの定理
・簡単に電子相関を取り込める => 多体問題に適している
・全エネルギーは全電子密度の汎関数である
・形式的に、「交換相互作用」と「電子相関相互作用」の両方とも、 全電子密度の汎関数として厳密に扱える
・ただし、汎関数の形を通して近似が入る
・実際の電子密度を再現する一電子系を解く問題に還元する
外部ポテンシャルVext(r)中で相互作用しあう電子ガスの 全エネルギーは全電子密度(r)の汎関数で一意的に決まる
密度汎関数法 (DFT: Density Functional Theory)
多体問題を正確に、簡単に扱えるか？ Thomas-Fermiモデル： 電子密度から電子構造を決定する
p. 201/3

## Slide 5: Kohn-Sham方程式
の形はわからないので、Schrödinger方程式の運動エネルギー形式にとる
(一電子方程式がSchrödinger方程式に一致する)
変分をとる
相互作用の 無いときの 運動エネルギー
電子のポテンシャル エネルギー
電子-電子 静電相互作用
交換相互作用 電子相関相互作用
Kohn-Sham方程式
p. 201/3
全エネルギー （Hohenberg-Kohnの定理）