## Slide 1: 半導体のHall移動度・キャリア密度にフィッティング
プログラム: [data-COE]\Hall-2layers.py
データ: [data-COE]\Hall-2layers
Usage: python .\Hall-2layers.py init infile
Create parameter file
ex: python .\Hall-2layers.py init params.csv
Usage: python .\Hall-2layers.py mullsq parameter_file
Fitting mobility - T data to 1 layer model by linear LSQ
ex: python .\Hall-2layers.py mullsq params.prm
Usage: python .\Hall-2layers.py mu parameter_file a0 a1 a2 a3 a4 Eb
Fitting mobility - T data to 1 layer model
ex: python .\Hall-2layers.py mu params.prm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Usage: python .\Hall-2layers.py Ea parameter_file norder nlsqdata
Calculate Ea from Arrhenius plot of Ne
ex: python .\Hall-2layers.py Ea params.prm 1 3
Usage: python .\Hall-2layers.py ne parameter_file
Fitting Ne - T data to 1 layer model
ex: python .\Hall-2layers.py ne params.prm
Usage: python .\Hall-2layers.py all parameter_file
Fitting to 2 layers model
ex: python .\Hall-2layers.py all params.prm
入力ファイル: CSVファイル
出力ファイル: パラメータファイル(.prm)

## Slide 2: 入力ファイル: CSV
Hall-SnSe.xls
T(K)は左上のcellから始める
左の列から、温度、移動度、キャリア密度、電気伝導度
T [K] | mu (cm2/Vs) | Ne (cm-3) | sigma (S/cm)
296.7795 | 9.32E+01 | 1.03E+18 | 15.33486
279.2805 | 9.32E+01 | 9.44E+17 | 14.09748
239.202 | 8.75E+01 | 8.00E+17 | 11.21226
229.544 | 8.61E+01 | 7.69E+17 | 10.60702
219.96 | 8.43E+01 | 7.41E+17 | 10.01348
210.1505 | 8.23E+01 | 7.14E+17 | 9.41091
170.436 | 7.11E+01 | 6.07E+17 | 6.906632

## Slide 3: パラメータファイル: *.in
Zn3N2.in
[Configuration]
datapath=.\Zn3N2.CSV 入力ファイル
method=simplex
nmaxiter=2000 最大繰返し範囲
tolx=1e-05 パラメータの収束判定条件
tolf=1e-05 目的関数の収束判定条件
dump=0.3
lsmode=armijo
ls_xrange=0.5
ls_h=0.001
ls_alpha=1.0
ls_dump=0.3
ls_nmaxiter=100
ls_alphaeps=0.01
print_level=1
iprintinterval=50 収束過程を表示する頻度
[OtherParameters]
thickness=50.0 膜厚 (nm)
thickness2=10.0 界面層の厚さ （結果に影響はしない）
w_ne=10.0 移動度に対するキャリア濃度の残差二乗和の重み
Ea=0.0
fmin=166657.73704383208 前回フィッティングの目的関数の最小値
次ページへ続く

## Slide 4: パラメータファイル: *.in
Zn3N2.in
[Parameters]
nparams=16
a0=-10.063746420668506:10.0:1 値:Simplex法でパラメターを振る範囲:フィッティングするかどうかのフラグ
a1=-2.7893792636877883:10.0:1
a2=1.1662571092581167:10.0:1
a3=-1.271191995469224:10.0:1
a4=0.771443177632773:10.0:1
Eb=-0.008398228604284064:0.1:1 粒界ポテンシャル障壁高さ
Ev=0.0:0.1:0 価電子帯下端エネルギー
meffh=1.0:0.1:0 電子の有効質量
Ec=1.1:0.1:0 伝導体下端エネルギー
meffe=0.3:0.1:0 正孔の有効質量
EA=0.05:0.1:0 アクセプター準位
NA=0.0:1e+18:0 アクセプター密度
ED=2.9906014225013307:0.5:1 ドナー準位
ND=2.0317486084277702e+17:5e+19:1 ドナー密度
mu2=8.760470479892279:1.0:1 界面層の移動度（一定値）
Ne2=6.377458668275451e+17:1e+20:1 界面層のキャリア密度（一定値）

## Slide 5: パラメータファイル作成
python ..\Hall-2layers.py init Hall-SnSe.csv
コンソール出力
(base) PS F:\data-COE\Hall-2layers> python .\Hall-2layers.py init Hall-SnSe.csv
==================================================
Analyze Hall - T data using 2 layers model
==================================================
mode: init
Create parameter file [Hall-SnSe.prm]
infile: Hall-SnSe.csv
Backup: Parameter file [Hall-SnSe.prm] is renamed to [Hall-SnSe_prev.prm]
Error in tkobject.tkIniFile.Open: Can not read [Hall-SnSe.prm] このエラーメッセージは無視
Error in tkinifile.WriteString: Can not read [Hall-SnSe.prm] このエラーメッセージは無視
Parameters are stored to [Hall-SnSe.prm]
Test: Read parameters from [Hall-SnSe.prm]

## Slide 6: 移動度の温度依存性にフィッティング(単キャリアモデル) (線形最小二乗法, 粒界障壁なし)
python .\Hall-2layers.py mullsq Hall-SnSe.prm
Parameters fitted by linear LSQ:
x^-1.5 : 9.11254
x^-1 : -14.4518
x^0 : 8.18899
x^1 : -3.70095
x^1.5 : 1.21138
T mu(obs) mu(lsq)
249.9 3.763 3.692
274.4 4.067 4.09
297 4 4.381
325 5 4.678
370 5.5 5.046
428 5.3 5.297
472 4.7 5.231
523 4.8 4.828
572 4.3 4.193
625 3.6 3.417
672 2.7 2.777
S2= 0.794631

## Slide 7
1. Hall-SnSe.prmを編集 (フィッティングしないパラメータの optid を 0 にする。)
[Parameters]
nparams=16
a0=0.0:10.0:1
a1=0.0:10.0:0
a2=0.0:10.0:1
a3=0.0:10.0:0
a4=0.0:10.0:1
python .\Hall-2layers.py mullsq Hall-SnSe.prm
Parameters fitted by linear LSQ:
x^-1.5 : 0.49886
x^-1 : 0
x^0 : -0.260462
x^1 : 0
x^1.5 : 0.0981246
T mu(obs) mu(lsq)
249.9 3.763 3.504
274.4 4.067 4.07
297 4 4.544
-cut-
572 4.3 3.902
625 3.6 3.374
672 2.7 2.972
S2= 0.871958
移動度の温度依存性にフィッティング(単キャリアモデル) (線形LSQ, 粒界障壁なし、移動度モデルを削減)

## Slide 8
python .\Hall-2layers.py mu Hall-SnSe.prm
Parameters optimized by non-linear LSQ:
a0= 40.0424 (id=1) (dx= 10)
a1= -72.5341 (id=1) (dx= 10)
a2= 53.7962 (id=1) (dx= 10)
a3= -33.0226 (id=1) (dx= 10)
a4= 12.4553 (id=1) (dx= 10)
Eb= -0.042629 (id=1) (dx= 0.1)
f= 0.5471316308517346
T mu(obs) mu(nlsq)
249.9 3.763 3.572
274.4 4.067 4.075
297 4 4.493
325 5 4.895
370 5.5 5.224
428 5.3 5.226
472 4.7 5.053
523 4.8 4.701
572 4.3 4.194
625 3.6 3.494
672 2.7 2.832
移動度の温度依存性にフィッティング(単キャリアモデル) (非線形最小二乗法, 粒界障壁をフィッティング)

## Slide 9
1. Hall-SnSe.prmを編集 (フィッティングしないパラメータの optid を 0 にする。)
[Parameters]
nparams=16
a0=0.0:10.0:1
a1=0.0:10.0:0
a2=0.0:10.0:1
a3=0.0:10.0:0
a4=0.0:10.0:1
python .\Hall-2layers.py mu Hall-SnSe.prm
Parameters optimized by non-linear LSQ:
a0= 0.233623 (id=1) (dx= 10)
a1= 0 (id=0) (dx= 10)
a2= 0.0445872 (id=1) (dx= 10)
a3= 0 (id=0) (dx= 10)
a4= 6.87784 (id=1) (dx= 10)
Eb= -1.46169 (id=1) (dx= 0.1)
f= 2.078012825499547
T mu(obs) mu(nlsq)
249.9 3.763 4.006
274.4 4.067 4.314
297 4 4.537
325 5 4.736
370 5.5 4.888
428 5.3 4.843
472 4.7 4.689
523 4.8 4.438
572 4.3 4.162
625 3.6 3.857
672 2.7 3.594
移動度の温度依存性にフィッティング(単キャリアモデル) (非線形LSQ, 粒界障壁フィッティング、移動度モデルを削減)

## Slide 10: 非縮退半導体のHall移動度・キャリア密度にフィッティング
python ..\Hall-TNs-Fit.py
コンソール出力
(A) usage: python ..\Hall-TNs-Fit.py parameterfile_path(.in)
(B) usage: python ..\Hall-TNs-Fit.py mode EA NA ED ND Ec Nv Nc muh mue Ebh a1h a2h Ebe a1e a2e infile_path(.xlsx)
ex: python ..\Hall-TNs-Fit.py T 0.05 1e+15 0.95 1e+16 1.0 1.2e+19 2.1e+18 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ex: python ..\Hall-TNs-Fit.py Tsim 0.050000 1e+15 0.950000 1e+16 1.000000 1.2e+19 2.1e+18 10 10 0 0 0 0 0 0 1.0 10.0 None
ex: python ..\Hall-TNs-Fit.py Tfit 0.050000 1e+15 0.950000 1e+16 1.000000 1.2e+19 2.1e+18 10 10 0 0 0 0 0 0 1.0 10.0 None

## Slide 11: パラメータファイル作成
python ..\Hall-2layers.py
コンソール出力
(base) PS F:\data-COE\Hall-2layers> python .\Hall-2layers.py
==================================================
Analyze Hall - T data using 2 layers model
==================================================
mode: init
Create parameter file [ZnO-SCAM.prm]
infile: ZnO-SCAM.csv
Backup: Parameter file [ZnO-SCAM.prm] is renamed to [ZnO-SCAM_prev.prm]
Error in tkobject.tkIniFile.Open: Can not read [ZnO-SCAM.prm] このエラーメッセージは無視
Error in tkinifile.WriteString: Can not read [ZnO-SCAM.prm] このエラーメッセージは無視
Parameters are stored to [ZnO-SCAM.prm]
Test: Read parameters from [ZnO-SCAM.prm]
parameters in [ZnO-SCAM.prm]
datapath: ZnO-SCAM.csv
method: simplex
nmaxiter: 1000
tolx: 1e-05
tolf: 1e-05
dump: 0.3

## Slide 12: とりあえず初期値で温度依存性をシミュレーション
python ..\Hall-TNs-Fit.py T 0.05 1e+15 0.95 1e+16 1.0 1.2e+19 2.1e+18 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

## Slide 13: 実験データとシミュレーション結果を重ねてみる
python ..\Hall-TNs-Fit.py Tsim 0.050000 1e+15 0.950000 1e+16 1.000000 1.2e+19 2.1e+18 10 10 0 0 0 0 0 0 1.0 10.0 .\Hall-SnSe.xlsx

## Slide 14: 初期値を使って温度依存性をフィッティング
python ..\Hall-TNs-Fit.py mode EA NA ED ND Ec Nv Nc muh mue Ebh a1h a2h Ebe a1e a2e infile_path(.xlsx)
python ..\Hall-TNs-Fit.py Tfit 0.050000 1e+15 0.950000 1e+16 1.000000 1.2e+19 2.1e+18 10 10 0 0 0 0 0 0 1.0 10.0 Hall-SnSe.xlsx
Noneを入力ファイル名(Excel)に置き換える

## Slide 15: 初期値を使って温度依存性をフィッティング
python ..\Hall-TNs-Fit.py mode EA NA ED ND Ec Nv Nc muh mue Ebh a1h a2h Ebe a1e a2e infile_path(.xlsx)
python ..\Hall-TNs-Fit.py Tfit 0.050000 1e+15 0.950000 1e+16 1.000000 1.2e+19 2.1e+18 10 10 0 0 0 0 0 0 1.0 10.0 Hall-SnSe.xlsx
Noneを入力ファイル名(Excel)に置き換える
コンソール出力の最後
(A) usage: python ..\Hall-TNs-Fit.py parameterfile_path(.in)
(B) usage: python ..\Hall-TNs-Fit.py mode EA NA ED ND Ec Nv Nc muh mue Ebh a1h a2h Ebe a1e a2e infile_path(.xlsx)
ex: python ..\Hall-TNs-Fit.py T -5.938229078928316 9.52158e+15 0.95 1e+16 1.2856340365925512 1.7503932916397268e+21 1.2932625621081879e+19 419.1625091980926 3034.587950957338 0.0 -0.7428030634807354 0.5383727719889273 0.0 -0.07279360270883511 -0.045813104951126296
ex: python ..\Hall-TNs-Fit.py Tsim -5.938229 9.52158e+15 0.950000 1e+16 1.285634 1.75039e+21 1.29326e+19 419.163 3034.59 0 -0.742803 0.538373 0 -0.0727936 -0.0458131 1.0 10.0 .\Hall-SnSe.xlsx
ex: python ..\Hall-TNs-Fit.py Tfit -5.938229 9.52158e+15 0.950000 1e+16 1.285634 1.75039e+21 1.29326e+19 419.163 3034.59 0 -0.742803 0.538373 0 -0.0727936 -0.0458131 1.0 10.0 .\Hall-SnSe.xlsx
↑をコピペして再実行し、最適化を繰り返す

## Slide 16: 1回目の最適化結果を使って温度依存性をフィッティング
python ..\Hall-TNs-Fit.py mode EA NA ED ND Ec Nv Nc muh mue Ebh a1h a2h Ebe a1e a2e infile_path(.xlsx)
python ..\Hall-TNs-Fit.py Tfit -5.938229 9.52158e+15 0.950000 1e+16 1.285634 1.75039e+21 1.29326e+19 419.163 3034.59 0 -0.742803 0.538373 0 -0.0727936 -0.0458131 1.0 10.0 .\Hall-SnSe.xlsx
電気伝導度の一致は良いが、キャリア密度の一致が悪い
=> 移動度を過大評価、友好状態密度が低い
Nv, Ncを大きく、muh, mueを小さくする
python ..\Hall-TNs-Fit.py mode EA NA ED ND Ec Nv Nc muh mue Ebh a1h a2h Ebe a1e a2e infile_path(.xlsx)
python ..\Hall-TNs-Fit.py Tfit -5.938229 9.52158e+15 0.950000 1e+16 1.285634 1.75039e+22 1.29326e+20 41.163 30.59 0 -0.742803 0.538373 0 -0.0727936 -0.0458131 1.0 10.0 .\Hall-SnSe.xlsx

## Slide 17: 1回目の最適化結果を使って温度依存性をフィッティング
python ..\Hall-TNs-Fit.py mode EA NA ED ND Ec Nv Nc muh mue Ebh a1h a2h Ebe a1e a2e infile_path(.xlsx)
python ..\Hall-TNs-Fit.py Tfit -5.938229 9.52158e+15 0.950000 1e+16 1.285634 1.75039e+22 1.29326e+20 41.163 30.59 0 -0.742803 0.538373 0 -0.0727936 -0.0458131 1.0 10.0 .\Hall-SnSe.xlsx

## Slide 18: パラメータファイルを引数で与えて実行することもできる
python ..\Hall-TNs-Fit.py .\Hall-SnSe.in

## Slide 19
原理

## Slide 20: 半導体の電子構造
真空準位 Evac
伝導帯下端 EC
バンドギャップ
Eg
価電子帯
伝導帯
フェルミ準位 EF
価電子帯上端 EV
エネルギー E
状態密度 D(E)
EC
EV
EF
  E に関する状態密度
  (9.41)
Fermi-Dirac分布関数
  (8.5)
半導体中: 原子核の総電荷 と
総電子数
が等しく、電荷中性条件を満たす
・ 電子数の条件 (電荷中性条件)
・ 真性半導体では、0 Kでは 価電子帯上端 EV まで 電子が詰まっている

## Slide 21: 電子と正孔: 電荷中性条件の書き換え
  0 K における全電子数の条件
有限温度における全電子数の条件 => 電荷中性条件に置き換える
は 程度の大きな数なので、扱いにくい
  => を基準に考える
※ 正孔は電子が空いた “孔” とみなすことができる
  => : 電荷中性条件
Chart: 
E / eV
fe(E)
fh(E)

## Slide 22: 自由電子密度
  (9.41)
  非縮退半導体 >>1 では
EV
EC
EF
価電子帯
伝導帯
E
状態密度
DV(E)
DC(E)
fe(E)
Chart: 
f(E)
E (eV)
EF = 0.3 eV
DOS (cm-3/eV)
1

## Slide 23: 自由電子密度、自由正孔密度
  (9.41)
  非縮退半導体 >>1 では
  伝導帯有効状態密度
  同様に
  価電子帯有効状態密度
EV
EC
EF
価電子帯
伝導帯
E
状態密度
DV(E)
DC(E)
fe(E)
Chart: 
f(E)
E (eV)
EF = 0.3 eV
DOS (cm-3/eV)
1

## Slide 24: 半導体の状態密度、電子、正孔
EV
EC
ED
EA
NA
ND
EF
エネルギー
状態密度
  伝導帯側
  )
  自由電子密度
  非縮退半導体密度
  密度
  価電子帯側
  )
  自由正孔密度
  非縮退半導体密度
  密度
全状態密度：

## Slide 25: ドナー準位、アクセプター準位の状態
中性ドナー密度 ND0 = ND – ND+ イオン化ドナー密度 ND+
イオン化アクセプター密度 NA- 中性アクセプター密度 NA0 = NA – NA-
EV
EC
ED
EA
NA
ND
EF
エネルギー
状態密度

## Slide 26: Fermi準位の求め方: 図解
Q = (ne + NA-) – (nh + ND+) をEFに対してプロットし、ゼロ点を求める
Chart: 
Q
Log |Q|
EF
ND = 3.0e17
ED = 1.02
NA = 1.0e13
EA = 0.1
T = 300.0
Eg = 1.12
NC = 1.0e19
NV = 1.0e21
EF = 0.997 eV
EF

## Slide 27: Fermi準位の計算: プログラム
Q(EF) = (ne + NA-) – (nh + ND+) = 0 を満たす EF を求める。 Newton法は発散しやすい ＝＞ 二分法を使う
数値積分の講義資料: http://conf.msl.titech.ac.jp/Lecture/python/index-numericalanalysis.html
原理: f(x) が単調関数であれば、解 x は f(x0) < 0 かつ f(x1) > 0 (あるいは f(x0) > 0 かつ f(x1) < 0) を満たす区間 [x0, x1] に1つ存在する。
手順: f(x0) < 0 かつ f(x1) > 0の場合を考える (f(x0)･f(x1) < 0 で判断)。
x2 = (x0 + x1) / 2.0
f(x2) > 0 (f(x0)･f(x2) < 0) であれば、 x1 をx2 で置き換える f(x2) < 0 (f(x1)･f(x2) < 0) であれば、 x0 をx2 で置き換える
|x1 – x0|, |f(x1) – f(x0)| が必要な精度以下になったら、 解を x2 にして反復終了
1. に戻って反復
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6

## Slide 28: Fermi準位の計算: プログラム
プログラム: EF-T-semiconductor.py
使用法: python EF-T-semiconductor.py EA NA ED ND Ec Nv Nc
使用例: python EF-T-semiconductor.py 0.05 1.0e15 0.95 1.0e16 1.0 1.2e19 2.1e18
Ec = 0, Ec = 1.0 eV (= バンドギャップ) EA = 0.05 eV, NA = 1015 cm-3, ED = 0.95 eV, ND = 1016 cm-3
Nc = 1.2x1019 cm-3
Nv = 2.1x1018 cm-3